硅胶布是保温、隔热、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。

硅胶布的应用特点：

1. 硅胶布用于低温-70℃到高温230℃之间。

2. 硅胶布耐臭氧、光及气候老化，野外事业耐候性优良，使用寿命长

3. 硅胶布具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM

4. 硅胶布柔性好，表面摩擦力大，弹性好

5. 硅胶布耐化学腐蚀

硅胶布的应用范围：

1. 硅胶布在电器绝缘：硅胶布具有效高的绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等成品。

2. 硅胶布在非金属补偿器：硅胶布可做管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，看老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油、化工、水泥，能源等领域。

3. 硅胶布防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。

4. 硅胶布耐温方面：作为防火毯，防火帘耐温阻燃材料

5. 硅胶布其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

6. 硅胶布作为耐温，防腐用的输送带等等