玻璃纤维防火布（玻璃纤维耐火布玻璃纤维挡火帘玻璃纤维挡火布玻璃纤维防火毯高硅氧防火布）玻璃纤维防火布（玻璃纤维耐火布玻璃纤维挡火帘玻璃纤维挡火布玻璃纤维防火毯高硅氧防火布）

●玻璃纤维防火布（玻璃纤维耐火布玻璃纤维挡火帘玻璃纤维挡火布玻璃纤维防火毯高硅氧防火布）

是一种耐高温无机纤维，软化点接近1650℃，可长期在900-1000℃环境下使用，以优良的化学稳定性、良好的介电性能，对所制成的织物，大量用于火箭、航天器防热烧蚀材料；耐高温绝热、绝缘材料；防火服、挡火帘、特种高温手套等。

●玻璃纤维防火布（玻璃纤维耐火布玻璃纤维挡火帘玻璃纤维挡火布玻璃纤维防火毯高硅氧防火布）

质地柔软、耐热的的高硅氧织物，通过酸洗使SiO2含量达到96%，是完全不燃烧的无机物质。产品具有优良的耐热、电绝缘性能，主要适用于在热环境如焊接、高温等中的防护，以及紧急救助时的热、电绝缘，可广泛制作防火窗帘、防火门、防火垫、防火毯等防火用具。

●玻璃纤维防火布（玻璃纤维耐火布玻璃纤维挡火帘玻璃纤维挡火布玻璃纤维防火毯高硅氧防火布）

性能特点:

SiO2≥96%；

热缩率<10%；

热失量≤3%

柔软，易设计加工；

优良的耐热性和绝缘性。

厚×宽(mm)克重(g/cm2)织法

0.1×1000100平纹

0.2×960200平纹

0.3×960300平纹

0.4×920400缎纹

0.6×920600缎纹

1.1×9201100缎纹

1.7×9201700缎纹

备注: 克重公差均为:士10%;

玻璃纤维防火布（玻璃纤维耐火布玻璃纤维挡火帘玻璃纤维挡火布玻璃纤维防火毯高硅氧防火布）

玻璃纤维防火布（玻璃纤维耐火布玻璃纤维挡火帘玻璃纤维挡火布玻璃纤维防火毯高硅氧防火布）

玻璃纤维防火布（玻璃纤维耐火布玻璃纤维挡火帘玻璃纤维挡火布玻璃纤维防火毯高硅氧防火布）