特氟龙焊布特点：

1、特氟龙焊布用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐气候性、抗老化。

2 、特氟龙焊布非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物。

3、特氟龙焊布耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、特氟龙焊布摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。

5、特氟龙焊布有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

6、特氟龙焊布尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

7、特氟龙焊布耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

8、特氟龙焊布防火阻燃

特氟龙焊布主要品种规格：

厚度：0.06-1.0mm  （ 0.18/0.25/0.35MM三种常用厚度）

基布组织：平纹、斜纹、缎纹等     宽度: 1000-2500mm。

特氟龙焊布颜色：棕色、白色、黑色、黑银粉色。

特氟龙焊布涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。