灌浆料

产品介绍

CGM-2001型南浆高强无收缩灌浆料与传统的细石混凝土及环氧化砂浆相比，具有流动性更好、强度更高、耐老化、耐高温、高抗渗、防蜕变、无收缩、膨胀性好、施工易于控制、简便快捷等特点。其1天强度大于20MPa，3天强度大于30Mpa设备安装后72小时可试机运转，28天强度达到60-80MPa，本品均达到灌浆材料行业标准及国家标准。

CGM-2002型高强无收缩灌浆料具有半天强度更高的特点， 1天强度可达30Mpa,主要用于快速抢修或更换设备的基础灌浆,创造极大的经济效益。GM-2002型具有超强、高强等特点， 1-2天设备安装完毕后可运行生产。自流态大,现场只需加水搅拌后即可进行施工，不需振捣便可充填全部间隙。微膨胀:以保证灌浆料与基础紧密接触。耐久性200万次疲劳实验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。抗油渗:在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。

适用范围与施工技术方法:

一、钢骨结构基础接缝填充灌浆。２、机械设备地脚螺栓、锚栓基

座的固定灌浆。３、桥梁基座，支撑垫混凝土面层，岩基灌浆。４、连续墙，逆打墙柱、地下室墙板，后打耐震壁。５、钢厂、电厂、机械厂等的快速修护灌浆。６、桥面、伸缩缝、路面、机场跑道快速养护修复。７、轨道板、预制水泥制品缺角及裂缝修复。

二、加水量一般应按随货提供的产品出厂合格证上的推荐用水量加入，一般为用水量的11-13%，该产品不需振捣、灌注施工完成后,终凝以后开始进行洒水养护.养护期4-7天。本品使用机械搅拌机械搅拌不低于3分钟、人工搅拌不少于4-5分钟，每2200 公斤高强无收缩灌浆料为1立方。

主要性能指标国家或企业及行业标准: GB/T50448-2008、CJ/T986-2005、YB/T9261-98。

|  | 初 凝min | 粒径（4.75mm方孔筛余）％ | 流动度mm | 抗压强度Mpa |  |  | 膨胀率％ | 沁水率％ | 钢筋握裹强度Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1d | 3d | 28d | 1d |  | 圆钢28d |
| 特级品 | ≥60 | ≤2.0 | ≥330 | ≥32 | ≥45 | ≥70 | ≥0.02 | ≤0 | ≥4.0 |
| 一级品 | ≥120 |  | ≥290 | ≥22 | ≥40 | ≥60 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保 质 期；高强无收缩灌浆料有效期为120天,过期后必须经试验合格方可使用。

注意亊项:1、本品严格控制加水量、2、本品严禁添加砂石料及外加剂。

包  装; 采用双成塑料编织包装.净重:25KG。