粘钢结构胶

产品简介

粘钢结构胶系两组分、改性环氧类、高触变性、粘稠膏状结构胶。

产品特点

1、本品强度高，特别是“钢-钢”粘接抗剪强度及“钢-混凝土”粘接抗剪强度高，具有良好的韧性及抗冲击性能。

2、耐老化、耐酸、耐碱及耐水性能好。

3、因化条件宽松，可在常温接触压力下固化。

4、硬化过程收缩率小，粘接件的尺寸稳定性好。

应用范围

1、一般用于钢筋混凝土构件外部涂刮粘贴钢板加固。

2、应用于粘贴梁、柱等各种预制构件。

3、应用于各种构件裂纹的加固施工。

4、应用于粘接钢板与梁表面的加固施工，以提高负载能力。

5、应用于托架、楼梯、人行道边石等有关建筑构件、建筑材料、装修材料的粘接施工。

性能指标

| 性能 | 项目 | 试验条件 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯曲强度胶体性能 | 抗拉强度Mpa | 25℃三天 | ≥30 |
|  | 压缩强度Mpa | 25℃三天 | ≥65 |
| 粘 接 能 力 | 受拉弹性模量Mpa | 25℃三天 | 4.0×103 |
|  | 钢—钢剪切强度Mpa | 25℃三天 | ≥15 |
|  | 钢—钢拉伸强度Mpa | 25℃三天 | ≥35 |
|  | 钢—钢不均匀扯离强度KN/m | 25℃三天 | ≥20 |
|  | 钢—混凝土正拉粘接强度Mpa | 25℃三天 | ≥2.5且混凝土内聚破坏 |
| 耐老化 性能 | 施工环境温度 | ℃ | 5～35℃ |
|  | 不挥发物含量（固体含量） | % | ≥99 |
|  | 人工湿热老化抗剪性能 | 2000h | 强度下降≤10% |

施工流程

混凝土、钢板表面处理 → 固定构件选择及制备 → 结构胶配料及调胶 →涂敷结构胶及粘贴 → 固定、加压、固化 → 拆除固定加压构件 → 质量检测及防腐。

包装储运

1、本品为铁桶包装，包装规格为15kg+5kg/组， 30kg+10kg/。

2、本品应密封储存在环境温度5℃-40℃的干燥洁净库房内，不得露天堆放或雨淋，包装开启后应及时用完，不得长时间存放。

3、本品在常温下储存12个月。

4、本品为非危险品，可以按一般化学建材运输。

沈阳瑞特建固科技有限公司

地址：辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路47-2号宏发国际12B-35

电话：024-25902012 23705285 25909699 31361720 31361721

传真：024-25902012

手机：18842531064

网址：www.ruitejiangu.com  www.sunjun123.cn

邮箱：ruitejiangu@163.com