加固砂浆

（ 钢绞线抹灰及加固修补专用）

适用范围

１、混凝土构筑物加固抹灰。

２、具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。

３、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞和露筋等缺陷处理。

产品特点

１、耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。

２、强度高，抹灰操作性好。

３、与原混凝土结构的粘结性能良。

４、无收缩，基本不会产生裂缝。

５、二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混凝土内部钢筋的腐蚀。

６、力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。

７、耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。

使用方法

１、按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。

２、取一只干净桶，加入定量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。

３、根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。

注意事项

１、每次配料宜在2小时内用完。

２、环境温度高于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下曝晒失水。

包装储运

１、本品包装规格为25kg/袋。

２、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。

３、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货物运输。