封缝胶

产品特点

本品具有硬度高，抛光性佳，粘结力强，固化速度快等特点，易于与混凝土、石材、钢板等基材粘结。

产品用途

1、用于封闭各种混凝土裂缝、钢板及各种砖板的接缝以及用于非重要结构部位的钢筋植入固定。

2、在混凝土结构裂缝灌浆修补施工中，用于封闭裂缝和粘结底座。

使用说明

本品是与YJS自动压力灌浆工艺配套使用的裂缝封闭和粘贴底座的专用胶，固化快、粘结牢固。初凝时间5-25分钟。按照甲组份：乙组份＝100：3的比例搅拌均匀后，立即封缝和粘贴底座，刮严刮实，确保裂缝封死，底座粘牢。涂刮宽度3-5cm。封缝胶必须现配现用，根据现场具体情况可适当调整乙组份的用量。

包装储运

1、 本品包装规格为：10kg/组(赠配套固化剂)。

2、 本品密封，贮存于阴凉处，保质期为12个月，

3、本品为非危险品，可以按一般化学建材运输。