灌注粘钢胶

产品简介

灌注粘钢胶是甲、乙双组分改性环氧类结构胶，是外包钢灌注粘钢的专用胶种。本品粘接抗剪强度高、耐老化、有良好的韧性和抗冲击能力。

应用范围

1、应用于钢筋混凝土裂缝灌缝修补，混凝土墙面、 楼面、地下室裂缝的灌注修补施工。

2、应用于各种外包钢灌注粘钢加固工程。

技术参数

| 物理 性能 | 外观 | A组分 | 粘稠液体 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B组分 | 粘稠液体 |
|  | 粘度Pas | A组分 | 40．70 |
|  |  | B组分 | 40．75 |
| 力 学 性 能 | 内聚抗压强度 | 25℃ 3天 | ≥50 |
|  | 内聚抗拉强度Mpa | 25℃ 3 | ≥25 |
|  | 钢—钢粘接抗剪强度Mpa | 25℃ 3 | ≥20 |
|  | 钢—钢粘接抗拉强度Mpa | 25℃ 3 | ≥25 |
|  | 钢—混凝土抗剪强度 | 25℃ 3 | C30混凝土破坏 |
| 耐久 性能 | 钢—混凝土抗拉强度Mpa | 25℃ 3 | ≥3.0（C30混凝土破坏） |
|  | 人工老化抗剪强度 | 2000h | 强度下降＜10% |

施工说明

1、钢板及混凝土粘贴面应进行表面处理，钢板表面进行除锈、打磨，并用丙酮擦拭干净，混凝土表面应进行打磨处理，吹风机清除灰尘，并用丙酮擦拭干净。

2、配胶前应将甲、乙组份胶水分别搅拌均匀，再按比例称量后倒入准备好的洁净容器内，采用手工或胶料搅拌器按同一方向进行搅拌，搅拌至基本均匀后，将胶料全部翻倒到别一容器再继续搅拌至色泽均匀一致，以确保没有混合不均匀的死角。3、每次搅拌的胶水数量不得超过5kg，以2kg为宜。

4、按设计图要求进行灌注施工，对容易流失胶粘剂的各个部位用胶泥进行封墙，以防止胶液流失。

5、 在选用压力注胶时，一般压力泵的压力应为0.2~0.3Mpa。最高不应超过0.5Mpa。

注意事项

1、该胶最低使用温度为5℃，如低于此温度，应采取必要的升温措施。

2、施工时须佩戴手套、口罩、护目镜、安全帽等防护用品，若不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗。若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

包装储运

1、本品为铁桶包装，包装规格为27KG+9KG/组。

2、本品应密封储存在环境温度5℃-40℃的干燥洁净库房内，不得露天堆放或雨淋，包装开启后应及时用完，不得长时间存放。

3、本品在常温下储存12个月。非危险品，可以按一般化学建材运输。