植筋锚固胶

产品简介

植筋锚固胶采用新型优质改性环氧树脂，粘结性能好，锚固结合力强，搞震性能优，是一种新型植筋锚固结构胶粘剂；它不仅具有以往改性环氧树脂植筋胶的特点，更具有新型纳米改性环氧树脂的性能。

产品特点

1、采用新型优质改性环氧树脂，粘结性能好。

2、固化快、承载快、锚固力大。

3、抗老化、耐酸、耐碱、耐化学腐蚀和耐水性好。、

4、施工简便、使用安全。

适用范围

1、钢筋在混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。

2、各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。

3、各种建筑结构中的钢筋、螺杆埋植。

4、基础墙体植筋、剪力墙植筋。

5、建筑物抗震加固、各种设备基础的固定。

性能指标

| 胶体 性能 | 抗拉强度Mpa | ≥30 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗弯强度Mpa | ≥150 |
|  | 抗压强度Mpa | ≥160 |
| 粘接 性能 | 钢—钢剪切强度Mpa | ≥16 |
|  | 钢—钢拉伸强度Mpa | ≥33 |
|  | 约束拉拔条件下带肋钢筋与C30 Φ25 | ≥11 |
|  | 混凝土的粘结强度Mpa C60 Φ25 | ≥17 |

施工流程

仪器探测定位→钻孔测量孔深→清孔钢筋除锈清洗→配胶→注胶→钢筋旋转压入→固化→质量检验。

包装储运

1、本品为铁桶包装，包装规格为15+5 kg/组，30kg+10kg/组。

2、本品应密封储存在环境温度5℃-40℃的干燥洁净库房内，不得露天堆放或雨淋，包装开启后应及时用完，不得长时间存放。

3、本品在常温下储存6个月。

4、本品为非危险品，可以按一般化学建材运输。