高强修补砂浆

高强修补砂浆也叫高强聚合物砂浆是一种既具有高分子材料的粘接性，又具有无机材料耐久性的新型混凝土修补砂浆。本品抗压强度高、固化速度快、粘接性能好、耐久性能强。施工步骤简单、方便。

应用范围

1、 混凝土结构中破损的构件、梁、板、柱、楼梯等部位的修补。

2、 建（构）筑物使用高强不锈钢绞线网的抹灰找平保护砂浆。

3、 道路、桥梁中混凝土破损部位的修补。

4、 机场跑道、高速公路车道及 到破损部位的修补及抢修。

5、 工业厂房混凝土地坪破损部位的修补及抢修。

产品特点

1、 早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能最大限度的加快工程进度。

2、 抗渗性能强：本产品具有良好的抗渗性能，1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求

3、 粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可最大程度保证高强聚合物砂浆与修补基层间的紧密粘接。、

4、 耐久性强：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30天后强度提高。

施工说明

1、 确定修补区域，其修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm，切割或剔凿出混凝土修补区域的垂直边缘，其深度≥5mm以免修补区域边缘薄片化。

2、 将修补区域内混凝土基层表面浮尘、油污清理干净，并剔除疏松部分。

3、 清理修补区域内裸露钢筋表面的锈质和杂物。

4、 将清理好的修补区域内混凝土基层进行凿毛处理或用混凝土界面处理剂进行界面处理。

5、 用气泵或水将处理过的修补区域内混凝土基层表面清扫干净，进行下道工序时不得有明水存留。

6、 按推荐加水量10-20%（重量比）的配合比搅拌高强修补砂浆。采用机械搅拌2-3分名目即可并在利于搅拌的质量和速度。人工搅拌应在5分名目以保证搅拌均匀。

7、 拌好的高强修补砂浆即可进行抹灰，一次抹灰厚度不宜超过10mm。若抹灰层较厚，应采用分层多次抹灰的施工方法。

养护及注意事项

1、严禁在高强修补砂浆中掺入任何外加剂或外掺料。

2、使用温度为-5℃—40℃

3、夏季施工作业完毕后2-4小时，应及时浇喷水工喷洒养护剂或覆盖潮湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。

4、冬季施工完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养护。

包装储运

１、包装：25KG/袋。

２、储存：存放在通风干燥处，禁暴晒、干淋。储存期6个月。

３、运输：非危险品，可按一般水泥制品运输。