灌浆树脂（AB树脂）

产品特点

本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用树脂胶。采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制合成，可用于干燥或潮湿环境下。具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。

产品用途

适用于灌补>0.5mm的结构性微细裂缝，亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。

技术性能

| 胶 体 性 能 | 性能项目 | 检验结果 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢—钢拉伸抗剪强度标准值（Mpa） | 11.5 | ≥10 |
|  | 抗拉强度 | 22.6 | ≥20 |
|  | 受拉弹性模量（Mpa） | 1527 | ≥1500 |
|  | 抗压强度（Mpa） | 62.8 | ≥50 |
|  | 抗弯强度（Mpa） | 32.1 | ≥30，且不得呈脆性（碎裂状）破坏 |

使用说明

1、调查裂缝现状：宽度、长度，是否贯通，是否漏水，开裂时间，使用材料，环境条件等。分析开裂原因，制定修复方案。 
2、清理裂缝表面灰尘，确保干燥牢固。按15-20㎝间距标出注入口，尽量位于裂缝较宽、开口较通畅位。 
3、采用封缝胶在预先标出的注入口上粘贴底坐，并沿裂缝表面涂刮封缝胶，宽度5㎝，确保封严。 
4、按比例配制灌浆树脂，倒入软管中，把装有树脂的灌浆器旋紧于底坐上，松开弹簧进行注胶，直至注满全部裂缝，树脂初固24小时，完全固化72小时。 
5、注胶完毕，拆除灌浆器，基层复原注胶完毕应立即拆下灌浆器，用酒精浸泡漓洗。待树脂固化后可敲掉底坐及堵头，必要时可用砂轮机对表面封缝胶进行打磨，恢复基层原状。 
注意事项

1、本产品适用于5度以上环境，温度低于5度时必须采取升温措施。 
2、混凝土表面有明水时应擦去并使用热风机吹干后再使用本产品。 
3、使用时应通风换气，配带防护眼镜、手套、穿紧口工服，用后应及时洗手。

包装储运

1、本品为铁桶包装，每组为4kg+1kg的包装规格。

2、本品应密封储存在环境温度5℃-40℃的干燥洁净库房内，不得露天堆放或雨淋，包装开启后应及时用完，不得长时间存放。

3、本品在常温下储存12个月。

4、本品为非危险品，可以按一般化学建材运输。