碳纤维粘合剂

产品简介

碳纤维粘合剂为饱和环氧树脂胶粘剂，适用于各种规格型号碳纤维布的粘贴。施工简便、耐腐蚀、耐久性能高。碳纤维布有着非常优异的物理力学性能，在加固修复混凝土结构中可以充分利用其高强度、高弹性模量的特点来提高混凝土结构及构件的承载力，改善其受力性能，达到高效加固修复的目的。

产品用途

| 产品名称 | 用 途 |
| --- | --- |
| 浸渍胶 | 碳纤维加固修复结构用树脂胶。主要用于粘贴浸透碳纤维布，在找平胶指触干燥时使用。 |
| 底胶 | 碳纤维加固修复结构用底层树脂胶。增强混凝土基底强度.提高粘结力,按照施工要求在经过处理的基层表面使用.。 |
| 找平胶 | 碳纤维加固修复混凝土结构用找平材料。主要用于补平粘贴碳维纤布的混凝土结构基层表面，将涂刷过底胶的混凝土表面抹平，在底胶指触干燥时使用。 |

性能指标

| 性能 | 项目 | 试验条件 | 浸渍胶 | 底胶 | 找平胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶体性能 | 抗拉强度(MPa) | 25℃三天 | ≥70 | ≥70 | ≥65 |
|  | 弹性模量(MPa) | 25℃三天 | ≥12500 | ≥12500 | ≥13.0×103 |
|  | 拉伸强度(MPa) | 25℃三天 | ≥40 | ≥40 | ≥30 |
|  | 抗弯强度(MPa) | 25℃三天 | ≥50 | ≥50 | ≥40 |
| 粘结性能 | 钢-钢剪切强度 (Mpa) | 25℃三天 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
|  | 钢-混凝土拉伸粘结强度(Mpa) | 25℃三天 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
|  | 与混凝土正拉粘结强度(Mpa) | 25℃三天 | ≥2.5且混凝土内聚破坏 | ≥2.5且混凝土内聚破坏 | ≥2.5且混凝土内聚破坏 |
| 耐久性能 | 人工湿热化抗剪性能 | 2000h | ≤10% | ≤10% | ≤10% |

使用方法

1、施工准备  按照加固设计图纸弹线确定加固位置。

2、混凝土表面处理。打磨混凝土表面除去表层灰浆，使用吹风机吹去浮灰。

3、配制并涂刷底胶。将底胶主剂和固化剂按3：1的重量比在容器内使用电动搅拌机械混合2-3分钟，直至颜色均匀涂抹在打磨处理后的加固位置；

4、底胶指触干燥后，配制找平胶并对不平整处修复处理。将找平胶主剂和固化剂按照3：1的重量比混合均匀后，使用铲刀或刮板将涂刷过底层树脂的混凝土表面坑凹处抹平，直角处修补成圆弧

5、找平胶指触干燥后，配制并涂刷浸渍胶。将浸渍胶主剂和固化剂按照3：1的重量比在容器内使用电动机搅拌机械混合2-3分钟，直至颜色均匀后，使用滚刷均匀涂抹在找平后的加固位置；

6、粘贴碳纤维布。涂刷浸渍胶后立即将碳纤维布按设计位置粘贴，使用脱泡罗拉滚压使浸渍胶浸透碳纤维布。待胶水干燥后，再在表面涂刷一层浸渍胶，保护碳纤维布。

注意事项

1、该胶最低使用温度为5℃，如低于此温度，应采取必要的升温措施。

2、施工时须佩戴手套、口罩、护目镜、安全帽等防护用品，若不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗。若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

包装储运

1、本品为铁桶包装，包装规格为21KG+7KG/组。

2、本品应密封储存在环境温度5℃-40℃的干燥洁净库房内，不得露天堆放或雨淋，包装开启后应及时用完，不得长时间存放。

3、本品在常温下储存12个月。

4、本品为非危险品，可以按一般化学建材运输。