水泥发泡剂

一、性能：

百强牌水泥发泡剂又名回填宝，本品为合成高分子材料，无毒、无味、PH值接近中性，对水泥和金属无腐蚀性，生物降解度高达90%以上，属绿色环保材料。发泡倍数高，泡沫稳定，生产出的泡沫混凝土不炸泡、不散泡、其加入量和发泡效果与进口植物性发泡剂相当，是屋面保温找坡、地面保温垫层、卫生间回填、墙体浇注等发泡凝土工程中理想的水泥发泡剂。水泥发泡剂具有高稳定性的泡沫囊，表现出极强的立体张力和特异的韧伸性，支持泡沫水泥浆料终凝前保持气孔原态，用高压输送泵输送到40层高层也不消泡、不塌落。

二、特点

1、 有很强的分散性，在制造泡沫混凝土中不产生结团絮凝、收缩、泌水、降沉现象。

2、 有很好的稳定性，具有增稠性、早强，泡沫混凝土气孔稳定，不降沉、不坍塌、不收缩现象。

3、 有很好的发泡性，能与水泥反应成水泥固体泡沫混凝土，吸水率低，气孔独立封闭，不吸水、不储水。

三、性能参数见此表；执行泡沫混凝土JG-T 266-2011标准:

| 项目 | 参数 | 项目 参数 | 吸收率 | ≤40% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 浅黄色或乳白色粉沫 |  | 色泽（APHA） | ≤50 |
| 比重（kg/l） | 1.06 |  | 使用温度（℃） | ≥5 |
| PH值 | 6.8-7.2 |  | 耗用量（kg/m³） | 1.0 kg /1.3 m³ |
| 安全性 | 化学性质稳定、无毒、无味不燃烧 |  | 无机盐含量 | ≤0.5% |

四、适用范围

1、现浇地暖、屋面保温层、墙体的泡沫混凝土；

2、各种发泡混凝土制品、包括水泥、石膏、菱镁三大系列；

3、低温泡沫混凝土。

五、配合比: 发泡剂1.0kg、水270kg、水泥300kg。

六、施工工艺: 先加入水270-300kg起动搅拌机，在加入1.0kg发泡剂快速搅拌约6-10分钟左右使其发泡百倍位后，在陆续加入水泥300kg充分搅拌至水泥浆发泡成型即可施工找平, 成型后约1.5个立方米。

七、包装: 编织袋装25kg、桶装20kg。