iHeir-BT防霉粉剂

【产品简介】

iHeir-BT防霉粉，外观为白色粉末状，具有高（效）、快（速）、广（谱）、（长）久的抗菌防霉特点。iHeir-BT防霉粉主要是通过化学接枝的方法,将精选的抗菌功能团组装到基体树脂的分子链上,利用抗菌功能团的正电性与细菌的带负电蛋白质的异性相吸原理，将微生物细胞吸附，并影响细胞的正常呼吸和代谢功能，造成细胞（壁）的破裂，达到防霉的目的。

【产品特点】

1.广谱抗菌：对真菌、霉菌的抗菌效果都达到99%以上，

2.快速抗菌：添加本抗菌剂的制品经广东微生物分析检测中心检测，10分钟内抗菌率达到99.9%以上。

3.持久抗菌：由于抗菌剂是采用抗菌功能团接枝到材料分子链上，通过材料改性的方式使其具有抗菌防霉性能，因此抗菌成分不会流失，抗菌物质有效含量永久不变，抗菌效果持久性强。

4.安全抗菌：本防霉剂属无毒、无刺激性材料。

【产品性质】

（1）形态：本产品为白色粉末，白度>90

（2）平均粒径：1~2μm

（3）比表面积：10-15 m2/g

（4）粒子比重：3.0 g/cm3

（5）耐热性：300℃

（6）抗菌性能：抗菌率达99.99%， 效果持久，抗菌功能维持8年以上。

【应用实例】

（1）本产品为新型高分子塑料防霉剂，广泛应用于塑料，橡胶 ，涂料，胶粘剂，陶瓷，纤维，家电，合成树脂以及各种PP、PVC、PE、PA、ABS、PS、PET等塑料中。

（2）具有抗菌功能的塑料制品，如冰箱塑壳、内胆，电话机壳，电脑键盘，洗衣机塑件，塑料开关，塑料砧板，坐椅，水果盘，儿童玩具等；

（3）具有抗菌功能的各种日用搪瓷、陶瓷、玻璃制品，如碗、盘、卫生洁具、饮具等。

（4）具有抗菌除臭功能的各种鞋材，如中衬、面衬、鞋垫等。

（5）各种化工建材类：如涂料、油漆、壁纸、装饰材料等。

【使用方法】

只需将iHeir-BT防霉粉末制剂直接加入即可，需搅拌使防霉粉体剂均匀的分散在材料中。

添加量：根据具体情况和杀菌率要求经行选择添加，一般添加量为0.8%-1.5%就能达到日常抗菌要求。

【包装规格】

25公斤纸板桶装内衬聚乙烯塑料袋，或根据要求包装。保质期1年。