汉高super100胶化学物理特性与物理特性

‌汉高Super100胶，‌也被称为‌Technomelt Supra 100H，‌是一种热熔胶，‌具有以下化学物理特性和物理特性：‌

化学物理特性：‌

硬化/固化方式：‌多温度区域硬化，‌适用于多种基材。‌‌1

主要粘料类型：‌热固化性热塑性材料与弹体复合。‌

基材：‌‌合成橡胶。‌

物理形态：‌固体型。‌

有效成分含量：‌100%。‌

使用温度：‌160℃。‌

固含量：‌100%。‌

保质期：‌24个月，‌需储存在干燥环境中。‌

包装规格：‌25Kg。‌

物理特性：‌

粘合材料类型：‌适用于多种基材，‌如‌纸基纸板。‌‌2

外观：‌白色颗粒或片状。‌‌13

耐高温性能：‌优异，‌低温柔韧性也很好。‌‌3

应用范围：‌广泛应用于托盘成型、‌折盒、‌绕回箱的上胶、‌纸和纸箱的粘接（‌包括有印刷的、‌上光的表面粘接）‌。‌‌

工作温度：‌160°-190°C。‌‌

储存条件：‌需存储于40摄氏度以下，‌干燥阴凉的地方。‌

此外，‌汉高Super100胶还具有高粘接力、‌良好的‌抗热性、‌可重复使用性，‌以及优异的低温柔韧性，‌适合在高速机器上进行上胶操作，‌且具有优异的‌散热稳定性，‌几乎不会蒸发，‌不易燃，‌抗氧化，‌不会促进生锈或腐蚀