一、 用法

1．基层要求（关键）：

打磨混凝土表面，去除表面浮浆，除去原有的养护剂、涂料、尘土、油渍或其他表面污染物，以保证混凝土可渗透吸收保护剂；

基层必须充分干燥，混凝土必须养护28天以上；

混凝土如有裂缝、缺损可用聚合筋?修复材料先行修复；

保护剂施工（建议涂刷2道）

涂刷渗透：在基层表面直接刷涂或辊涂，可反复涂刷2~3遍，每遍间隔2小时左右，以增加渗透深度；

标识：每次涂过保护剂区的域应做明显记号，避免下次漏涂或重涂，干燥养护7天可投入使用。

二、 用量、包装及储存

用量：3-4 m2/kg（一遍）

包装：10kg/桶

应贮存在5℃以上阴凉处，保质期12个月；

安全事项

为油性材料，严格避免在基层潮湿条件下施工，阴雨天不得施工，施工后48小时内避免雨水冲刷；

施工过程中避免大风、高温、雨水；

请勿与水、醇类溶剂、有机胺类混合；

保护剂易燃、对呼吸系统不利，施工时应注意通风、防火；

保持涂装现场有良好的通风条件，在涂装一段时间后应当在通风处休息一定时间；

应尽量避免皮肤接触。为此，在涂装时应采取必要的劳动保护措施，例如穿紧身的工作服、戴手套、口罩和防护眼镜。避免涂料直接接触皮肤和有害气体直接进入呼吸系统；

施工后工具应迅速用乙醇或二甲苯清理干净，并封闭料桶，擦拭的棉丝、废布头应及时处理掉；

不要在施工现场进食，饭前或下班后要用肥皂洗手、洗脸，并换下工作服