- 环氧胶泥

- 环氧修补砂浆（环氧胶泥）是以环氧树脂为主剂，配以促进剂等一系列助剂，经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体。

产品特点

（1）具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

（2）热膨胀系数与混凝土接近，故不宜从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

（3）可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境硬化。

适用范围

（1）适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞、漏筋、楼梯踏步等的缺陷处理。

（2）粘钢加固和碳纤维加固时做底层找平。

（3）适用于飞机跑道、电厂、公路、桥梁、隧道、矿井及所有混凝土构筑物的修补。

使用方法

将A料、B料摇匀后慢慢的倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将粉料边搅拌边慢慢的倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可加入≤1kg的洁净水搅拌，不影响本品的最终性能。

- 施工要点

| 检测项目 |  | 性能指标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度（MPA）28d |  | 6.0 | 6.94 |
| 抗压强度（MPA） | 7d | - - - - | ≥25 |
|  | 28d | ＞20 | ≥41 |
| 中性化抵抗性（mm）28d |  | ＜5.0 | 1.8 |
| 粘结强度（MPA） | 常温常态28d | ＞1.0 | 2.8 |
|  | 冷热反复28d | ＞1.0 | 2.4 |
| 透水量（g） |  | ＜20 | 15 |
| 24h吸水量（g/m3） |  | ＜1000 | 525 |
| 吸水系数（kg/cm2.h0.5） |  | ＜0.5 | 0.32 |

- 2．施工时应保持施工环境空气流通。

- 3．固化剂量可视具体环境因素增减。

4．施工完后，器具应立即用清水清洗干净

注意事项

1.本品为水泥基材料，其完全硬化的时间需要28天。本品使用24小时可以进行下一道工序。
  2.拌好的环氧胶泥宜在2h内用完，在此时间内如出现变干稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。
包装贮存

1.包装规格：20公斤/桶或（15+45+240）公斤/组。未开封保质期为12个月。

2.本品无毒、无味、不宜燃、不宜爆、符合绿色环保要求，可按一般货物储存运输。

3.参考用量：1.7吨/立方

郑重声明公司主要产品：高强无收缩灌浆料，二次灌浆料，瓷砖粘结剂，玻化砖粘结剂，大理石粘结剂，马赛克粘结剂，植筋胶，粘钢胶，灌浆树脂，防水砂浆，修补砂浆，环氧修补砂浆，抗裂砂浆，加固砂浆，灌浆器