钢筋阻锈剂

一. 产品概序

钢筋阻锈剂系一种直接涂覆于混凝土或钢筋表面，通过自发的渗透过程达到钢筋表面，最终在钢筋表面成膜而实现对钢筋的保护作用的新型钢筋阻锈剂。它可同时仰制钢筋的阴极和阳极腐蚀，有效的防止由于氯化物，碳化或杂散电流等各种原因造成的锈蚀。

二. 产品特点

1. 渗透性能好，一周内可渗入混凝土5-8cm。

2. 施工简单，节省劳动力。

3. 用量低，防锈性能优异。

三. 产品性能指标

1. 外观 微黄透明液体

2. 用量0.08-0.1kg/m2/层，3-5遍

3. 施工温度15-30度

4. 盐水浸泡实验 钢筋无锈

5. 电化学加速实验 钢筋无锈

6. 60次干湿冷热实验 钢筋无锈

四. 使用方法

1. 用高压水，喷砂或磨刷等方法去除待处理建筑物或构筑物表面的油污，涂层和灰层等杂物。

2. 待混凝土或钢筋表面干燥后在表面涂刷迁移型钢筋阻锈剂，也可喷涂或滚刷。

3. 每次涂刷迁移型钢筋阻锈剂2-5小时后，待表面混凝土或钢筋干燥后涂刷第二遍。涂刷3-5遍，涂刷次数取决于混凝土或钢筋的渗透性。

4. 24小时候，用高压水等方法清理表面残留物。

五．包装，储存：

1.包装：25公斤密封塑料桶。

2.储存：存于5度以上干燥阴凉处，保质期自生产之日起未开封为6个月，开封后为3个月。

六.注意事项：

1.施工温度以15-30度为宜，防止霜冻。使用时不得稀释。

2.如果预期有霜冻或雨水不能使用迁移型钢筋阻锈剂，施工过程中必须保证基面干燥。

3.开封后未用完的钢筋阻锈剂需要密封保存。