有机硅建筑防水剂 透明防水胶

产品介绍：

有机硅建筑防水剂是一种既对钢筋无腐蚀，又有永久性防潮、防渗功能，同时还具有透气性的新型有机硅外墙防水剂。多用于多孔性无机基层（如混凝土、瓷砖、粘土砖、石材等）不承受水压的防水及防护。用于砖墙、贴面砖外墙及涂料、天然石材饰面外墙的防水抗渗、防污、保色、抗风化等。瓷砖等外墙面防水，不改变原基底颜色。

外观：无色、无味、产品无沉淀、无漂浮物，呈均匀状态。

性能特点:

防水性能优越：

建筑物外墙、仓库、坡屋面、瓷砖、大理石等的防渗、防漏、防水、保色、防污染、抗风化、防盐析泛碱、防冻融剥落；防止墙面长霉、长青苔;混凝土路面砖、无机保温材料、面砖、花岗石墙面等表面的憎水处理。

透气性好：

一般防水剂(防水涂料)防水的同时却阻隔了建筑材料内部潮气的散发，形成了“不透气”性，使建筑物表面涂层起泡(鼓)、龟裂、剥落。而本防水剂不堵塞建筑物表面的毛细孔和微孔，不影响墙内及室内潮气的散发，它既能防水又能透气，因此被称为呼吸性防水涂料。经它处理过的墙面如穿上了一件憎水外衣，墙面始终处于干燥状态，防止内墙面潮湿发霉、发黑和脱落等现象的发生。

防潮、防霉效果显著：

建筑物表面一经该产品处理，在外界潮湿的环境下仍能保持室内干燥，适宜粮库、住宅、档案室、图书馆等装饰涂层的表面处理，大幅度提高了涂层的防水保色和抗污染能力；用于瓷砖等饰面接缝上，因其吸水率低，冬天不会存水结冰，产生膨胀，可防止瓷砖等的剥落，用于天然石料上，能防止青苔生长，保持表面清洁。

耐久性强，防污染、抗风化且保色：

能渗透到墙内一定深度，因而受紫外线照射及大气老化影响较小，能有效地防止雨水冲刷，并且保持原色，经自然雨水冲洗，尘埃不沾，能有效地防止污染，达到防腐蚀、抗风化的目的。

施工方法：

直接喷涂效率高：

特别是对不可重新铺设的外墙的渗漏情况，绝对有极好的防水效果。亦可与水泥制成防水砂浆，作为刚性防水效果一流，具有功能独特和应用广泛的显著特点。

施工方便、使用安全：

本产品以水为分散介质，无毒、无刺激、无污染，使用喷雾器具(如手提、农用、电泵等)或滚刷就可将本品的稀释乳液喷刷于所用物体及墙面。在常温下，24小时就可见效。经本产品处理过的物体表面与原来一样，不增光增色，不影响原物外观，因而适用面非常广泛。

1、使用前先将建筑物表面尘土、苔斑清理干净，裂缝、孔洞需使用裂缝修补剂拌水泥嵌填密实。

2、用清洁的农用喷雾器或刷子直接喷刷在干燥的墙面上，纵横连续二遍。每公斤可喷涂墙a面4～5平方米。

3、施工后24小时不得受雨水侵袭，气温降低至4℃以下停止施工，施工时要求基底必须干燥。

4、常温24小时即有憎水效果，—周后效果更佳；冬季固化时间较长。

包装与贮存：

25公斤/桶，50kg/桶。产品应存放在通风、干燥的场所。

【注：】本公司生产销售产品，并提供施工服务【一级施工资质】与施工技术指导！！