- ZV型混凝土表面裂纹封闭胶

ZV型混凝土表面封闭胶是专为混凝土结构表面修复而研制的高分子共聚物乳液。适用于宽度小于0.2mm的混凝土微细裂缝的表观封闭处理，同时可防止混凝土保护层的碳化和有害离子对混凝土的侵蚀。

一  特点

与原有混凝土表面结合力强

对原有混凝土表面微细裂缝和其他缺陷遮盖力明显

与特定的粉料配合可使封闭层与基层颜色趋于一致

防水、抗渗性和耐候性效果好

能在潮湿基层和潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修

绿色环保，无可挥发性有害物质

二  性能指标

| 序号 | 检验项目 | 抗压强度28d(MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温稳定性 | 不结块、无分离、不凝聚 |  |
| 2 | 初期干燥抗裂性 | 无裂纹 |  |
| 3 | 与混凝土正啦粘接强度(MPa) | 标准状态 | ≥0.5 |
|  |  | 浸水后 | ≥0.5 |
| 4 | 透水性 | ＜2.0ml |  |
| 5 | 耐候性 | 碳弧灯250h无变化 |  |
| 6 | 耐冷热循环性 | 不剥落、不起泡、无裂纹 |  |

三 使用方法
1.　清扫：混凝土表层的浮浆和起砂层要用砂轮打磨机磨去，并清扫或冲洗干净。
2.　刮腻子：混凝土表面裂缝、气孔和缺陷应用腻子填充补平，待干后用砂布磨平。     腻子配方如下： ZV型胶:粉料＝1:1.8～2.0。
3.涂刷封闭层：

配方如下：ZV型胶:粉料=1:0.7～1.0
    可用羊毛辊子辊涂，也可用刷涂，或者边辊边刷，涂刷1遍。使用前要通过铁窗纱过滤，除去杂质和团块。采用刷涂和辊涂方法涂刷3遍，每遍涂刷都要等上遍涂料指干后再涂，另外，两次涂刷方向最好是互相垂直。

 四 应用范围

混凝土结构的表面缺陷封闭修补。

五 注意事项

1．施工温度在5℃以上，不宜在雨天、冰冻时施工。

2.聚合物砂浆随拌随用。

3.5℃以上阴凉干燥处保存，保质期6个月。

六 产品包装

液料为50㎏塑料桶装。