无声膨胀剂

无声破碎剂，本产品属建材类产品，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-92，属安全级普通材料产品，可以和普通货物一样购买，运输和使用。但如果在使用和运输中，操作和管理不当，仍有较低级别的危险性。因此，使用前请详细阅读本说明，并按其指定规则对本产品进行运输、操作、使用和存储保管。如果因违反本说明书中的任何某一条款而造成了人身伤害或相关毁损事故，本厂概不承担任何责任和经济责任。

力强无声破碎剂的用途非常广泛，如花岗岩、大理石、青石、石灰石、玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖、地铁和其它地下施工的岩石破碎。混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

一、主要用途：

无声膨胀剂（又名：无声破碎剂，静态破碎剂，膨胀水泥，静态破碎剂，岩石膨胀剂，劈石剂，石头膨胀剂，矿山膨胀剂，静裂剂）HSCA，它属于建材类产品，其标准号为JC506-92。它是一种由多种无机物制作而成的具有高膨胀性能的灰色粉状材料。根据适用于不同的环境温度，主要有三种型号：HSCA-1(25℃~40℃)、HSCA-2(10℃~25℃)、HSCA-3(-5℃~10℃)。它们的工作原理是：与适量水调成流动状浆体，直接灌入钻孔中，经过水化反应，使晶体变形，随时间的推移产生巨大膨胀压力（径向压应力和环向拉应力）并施加给孔壁。它的膨胀压力和反应时间成正比，即时间越长膨胀压力越大；物体开裂所需时间与环境温度成反比，即温度越高，

一般被破碎的岩石或混凝土均属脆性材料，脆性材料的抗压强度大，抗拉强度小，其抗拉强度远小于抗压强度（岩石的抗拉强度为1.96 －30Mpa ，混凝土的抗拉强度约1.5 －4.0Mpa ，约相当于其抗压强度的1/10 －1/20 ，而通常无声破碎剂的膨胀压力可达100－123Mpa），所以，合理的钻孔设计（孔分布，孔径、孔深和孔间距）能够轻松地破碎坚硬的岩石和钢筋混凝土。一般经2～24小时，即可在无振动、无噪声、无飞石、无有害气体的状态下将物体破碎或切割开。

（1）岩石的切割及破碎：如花岗岩、大理石、青石、石灰石、玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖、地铁和其它地下施工的岩石破碎。

（2）（钢筋）混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

二、主要特点：

（1）安全：无声破碎剂胀裂物体过程中无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体。

（2）可控：它可以根据客户的不同需要设计不同的钻孔，以达到想要的切割或破碎效果。

（3）效率高：特别是矿山方料开采，破损率少，成材率可提高2-3倍。

（4）经济：使用破碎剂的成本远远低于其他破碎和切割工具。

（5）使用简单：只需将本产品与定量的水混合搅拌成均匀浆体，然后倒入钻好的孔即可。

（6）免使用许可证。

（7）运输安全方便等。

三、产品型号：

无声膨胀剂又称可控性切割和破碎的膨胀剂、静态破碎剂、静裂剂、胀裂剂、裂石剂或无声炸药等。它属于建材类产品，其标准号为JC506-92。它是一种由多种无机物制作而成的具有高膨胀性能的灰色粉状材料。

根据适用于不同的环境温度，主要有三种型号：

| 型号 | 气温范围（℃） | 膨胀压（MPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4小时 | 12小时 | 24小时 |
| HSCA-I | 25--40 | ≥30 | ≥55 | ≥90 |
| HSCA-II | 10--25 | ≥20 | ≥45 | ≥60 |
| HSCA-III | -5--10 | ≥10 | ≥25 | ≥35 |

附：订购时应按实际施工温度、选择合适的型号，不可互用。（不过请你放心，我们会根据季节温度情况，给你提供最合适的产品型号）。

四、使用方法：

一般的使用方法如下：

1、钻孔：一般钻孔设计说明如下，

（1）孔径：32-50毫米（孔径越大，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短。但环境温度在35度以上时建议用32-36MM之间的钻头以降低破碎剂喷孔的可能性）；

（2）孔距：10-40厘米（孔距越小，开裂时间越短）

（3）孔深：80-105%H。装药前请将孔内的粉尘或积水清理干净。

（4）排距：即排孔之间距离：0.2-3M ( 工程破碎一般为0.2-1M, 矿山方料开采为1-3M)，具体根据不同施工要求及设计而定.

2、配比和用量：

1）破碎剂用量：约1.8克/立方厘米，如1米钻头直径为36MM的孔需约1.8千克。

2）水配比量：约为破碎剂重量的25-30%，如10公斤破碎剂配2.5-3公斤水。

3、施工准备：

1、检查当地气温、膨胀剂温度、拌水温度、被破碎体温度、是否与要求相符合；

2、检查药剂包装是否破损。操作前请确定已准备好以下材料物品：

（1）力强膨胀剂,（2）洁净水,（3）水桶,（4）搅拌棍,（5）防护眼镜,（6）橡胶手套,（7）备用洁净水和毛巾。

温馨提醒: 在夏季，当室外温度高于32度时，请把装药时间安排在早上8点前，以防膨胀剂冲孔。

五、安全注意事项

请认真阅读并严格遵守以下三条“安全注意事项”，否则，施工过程如果造成任何工伤事故，后果自负：

注意（一）、为了避免破碎剂万一“喷孔”时伤害到人，在灌浆时到物体开裂前，禁止任何人对孔直视或者任何其它身体部位置于孔口正上方，请务必遵守。
                                
注意（二）、在操作时，请戴好防护眼镜（防止破碎剂喷孔时伤害到眼睛，请务必遵守）、橡胶手套(防止皮肤被腐蚀)、口罩（防止吸入过多破碎剂）。

注意（三）、万一您的眼睛被破碎剂喷到时，请勿用手搓眼睛，应立即用大量清水冲洗，然后就医。当您的皮肤接触到破碎剂时，请及时用水冲洗干净。

六、产品储存

本产品运输和存放中应防潮、严禁暴晒。应避免与小孩接触。开封后请立即使用。如一次未使用完，应立即紧扎袋口，需用时再开封。