产品特点

粘度很低、渗透力强，能注入0.1mm宽的微裂缝。 抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。 不含挥发性溶剂、硬化时不收缩。 固化后韧性和抗冲击能力优异。 可操作时间长、绿色环保

技术参数

编辑

| 物理性能 | 性能项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 比重(g/cm3) | 0.9~1.0 |
|  | 可操作时间(min) | ≥30 |
|  | 固化时间(天) | ≤7 |
| 胶体性能 | 抗拉强度 | ≥20MPa |
|  | 抗压强度 | ≥5OMPa |
|  | 受拉弹性模量 | 1500MPa |
| 粘结性能 | 钢-钢抗剪强度 | ≥10MPa |
| 环保性能 | 本产品符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 |  |
| 老化性能 | 90d，钢-钢抗剪强度降低率≤10% |  |

​适用范围

混凝土裂缝（0.1~1.5mm）、内部缺陷（蜂窝、孔洞）灌缝修补。 地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。 施工流程：裂缝调查→裂缝处理→粘接注胶片胶座→封口胶封缝→封胶验收→压力注胶（低压慢注）→固化→检验

可使用的注胶工具（注胶器、底座、堵头），能够合理、有效的完成施工作业。

适用范围

混凝土裂缝（0.1~1.5mm）、内部缺陷（蜂窝、孔洞）灌浆修补。 地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。

其他数据

本产品采用塑料桶包装； 甲组分为：4Kg/桶，乙组分为：1Kg/桶 常温条件：按重量比为：甲∶乙=4∶1 储存期：12个月