GYTS

光缆结构图 Profile View

光纤芯数 Fiber Parameters

| 编号No. | 项目Items |  | 单位Unit | 参数Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | G.652 |
| 1 | 模场直径Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
|  |  | 1550nm | μm | 10.4±0.5 |
| 2 | 包层直径Cladding Diameter |  | μm | 124.8±0.7 |
| 3 | 包层不圆度Cladding Non-Circularity |  | % | ≤0.7 |
| 4 | 芯/包层同心度误差Core-Cladding Concentricity Error |  | μm | ≤0.5 |
| 5 | 涂覆层直径Coating Diameter |  | μm | 245±5 |
| 6 | 涂覆层不圆度Coating Non-Circularity |  | % | ≤6.0 |
| 7 | 包层/涂覆层同心度误差Cladding-Coating Concentricity Error |  | μm | ≤12.0 |
| 8 | 光缆截止波长Cable Cutoff Wavelength |  | nm | λcc≤1260 |
| 9 | 衰减系数Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
|  |  | 1550nm | dB/km | ≤0.22 |

光缆参数 Cable Parameters

| 项目 Items |  | 指标 Specifications |
| --- | --- | --- |
| 光纤芯数 Fiber Count |  | 4/8 |
| 着色涂覆光纤 Colored Coating Fiber | 外径 Dimension | 125µm±15µm |
|  | 颜色 Color | 蓝Blue、橙Orange、绿Green、棕Brown、 （灰Grey、白White、红Red、黑Black） (黄Yellow紫Voilet、粉红Pink、青绿Dark Green) |
| 铠装 armored | 外径 Diameter | 7.8mm |
|  | 材料 Material | TAPE |
| 外护套 Outer Jacket | 外径 Dimension | 10.0mm±0.5mm |
|  | 材料 Material | PE |
|  | 颜色 Color | 黑Black |

光缆机械和环境性能 Mechanical and Environmental Characteristics

| 项目 Items | 单位 Unite | 参数值 Specifications |
| --- | --- | --- |
| 最小弯曲半径（动态） Min. Bend Radius（Dynamic） | mm | 40D |
| 最小弯曲半径（静态） Min. Bend Radius（Static） | mm | 15D |
| 安装温度 Installation Temperature | ℃ | -20～+60 |
| 工作温度 Operating Temperature | ℃ | -40～+70 |
| 储存温度 Storage Temperature | ℃ | -40～+70 |