自密实细石混凝土

一、产品简介:

百强牌BY-2003型自密实细石混凝土本品适用于隧道、桥梁、高速护拦、现浇墙体、梁板、机场跑道、钢结构基础、工厂设备基础二次灌浆加固及铁路轨道灌浆、桥梁支座灌浆、桥梁伸缩缝枪修及客运专线与高铁专用加固等；自密实细石混凝土具有早强、高强、流动性大及膨胀性稳定等特点，本品是你在各种混凝土结构加固改造、维修等领域中唯一选择的特种材料。

二、产品特点 : 
1、早强、高强、1-3天抗压强度≥20-40Mpa,28天强度≥60Mpa以上。 
2、具有高自流性现场加水搅拌即可使用，不需振捣便可填充全部间隙。 
3、微膨胀性、无收缩性，保证新老混凝土之间紧密接触。 
4、冬季施工性最低允许在-10℃气温下进行室外施工。 
5、耐久性200万次疲劳试验及50次冻融循环实验强度无明显变化。 
三、型号与适用范围 : 掺照执行(GB/T50448-2008/2015水泥基灌浆材料应用技术规范):

| 普通用型 | 24小时强度≥20Mpa灌浆厚度30mm＜δ＜150mm设备基础二次灌浆，地脚螺栓锚固隧道、桥梁、高速护拦、现浇墙体、梁板、基础和地坪的补强加固。 |
| --- | --- |
| 早强型 | 2小时强度≥20Mpa适用于铁路枕轨等快速抢修，水泥混凝土路面、机场跑道等快速修补，止水堵漏快速、修补桥梁支座灌浆、桥梁伸缩缝枪修。 |

四、基础处理

基础表面应进行凿毛处理清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物，施工前24小时基础表面应用清水充分湿润静泡，施前1小时清除积水施可施工。
五、支   模 :
1、施工按图设计模板与基础与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水。
2、模板与设备底坐四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于浇注施工。 
3、模板顶部标高应高出设备底坐上表面50mm。 
4、浇注中如出现跑浆现象应及时封堵。 
六、BY-2003型自密实细石混凝土配制 :
1、配合比:料:1:0.110-0.120的标准加水搅拌。
2、BY-2003型自密实细石混凝土的拌和可以采用机械搅拌时间≥3min。人工搅拌≥5min。搅拌完的BY-2003型自密实细石混凝土应在30分钟内用完。

3、严禁在BY-2003型自密实膨胀细石混凝土中掺入任何外加剂及其它辅料。

4、施工开始浇注必须连续进行不能间断，并尽可能缩短施工时间。

5、自密实细石混凝土施工完成后拆模时间需在4-8小时完成并根据环境及时养护。
七、养  护: 
1、施工完毕自密实细石混凝土初凝后应立即加盖草袋或岩棉被，并保持湿润。
2、施工后不可受到振动，以避免损坏未结硬的自密实细石混凝土浆层。
拆模和养护时间及环境温度的关系:

八、包装贮运 :
1.包装规格：50±1.0kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。 
2.保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用 。