双快微膨胀水泥

百强牌BY-2011型双快微膨胀水泥的主要特点是凝结硬化快、小时强度高小时水泥。水泥凝结时间可根据施工需要用缓凝剂调节，该水泥还具有微膨胀、低温条件强度发挥正常及长期强度稳定正常等优点。主要用于紧急抢修工程、地下工程、隧道工程、锚喷支护工程、截水堵漏以及公路面抢修等工程。

性能特点:参照GB 23440-2009(无机防水堵漏材料标准):

1、双快微膨胀水泥凝结硬化快 凝结时间可以调节。双快水泥在数分钟内开始硬化，可以满足紧急抢修工程需要。对于要求凝结时间较长的工程，可采用酒石酸、柠檬酸或硼酸作缓凝剂，一般掺入0.1---0.2%(占水泥量、溶于拌合水中)，凝结时间可延长至20--40分钟。

2、双快微膨胀水泥小时强度高，后期强度稳定增长 从表中可见，高强型双快水泥2h强度20MPa以上，4h强度达到30MPa左右，28天强度为60MPa以上。

3、双快微膨胀水泥具有微膨胀性能 双快水泥水化过程上形成较多水化的硫酸钙使水泥产生微膨胀，从而具有良好的密实性，水泥具有良好的抗渗性。

4、双快微膨胀水泥抗蚀性能良好 在低温条件下仍能发挥较高的小时强度。

应用简介:

1、双快微膨胀水泥用于隧道衬砌、漏水整治;隧道开挖中的危石锚固;抢修给排水管道接头漏水、各1种补强，如桥基加固和整体、滑模施工的补修等，低条件下的工程施工等，取得较好效果。

2、双快微膨胀水泥广泛应用于民用工程，地下室、隧道工程的止水堵漏;混凝土路面的修补等。

3、双快微膨胀水泥作锚杆用的锚固工程。

4、双快微膨胀水泥用于高压电瓷瓶的粘结材料。

注意事项:

1、施工前应做砂浆及混凝土试配，以确定合适的强度标号和可操作时间。凝结硬化后不能重新加水使用。

2、该水泥不能与普通水泥混用。

3、如果掺用外加剂，需通过试验后确定外加剂的种类及掺量。

包  装:编织袋包装净重:50±1kg。