IC-505环保喷淋清洗剂

环保喷淋清洗剂是针对特殊要求研发的一种无磷环保、低泡、高效、具有较强的去污、分散、渗透能力的有色金属脱脂清洗产品，产品由多种表面活性剂及溶剂、助剂混合而成。本品不含磷、硫等有害成分，它主要适用于铝制品在前处理工艺过程中的喷淋脱脂清洗，除油效果显著。具有操作方便，管理简单，脱脂时间短、低泡、低碱度不腐蚀铝等多种优点，是近期开发产品的典型代表。

一、理化特性

外    观：  无色透明液体

使用温度： 45~55度

处理时间： 5~8分钟（喷淋）

使用浓度： 40~60公斤/吨（根据材质油污轻重）

PH值：    8~10

起泡高度：≤4cm（45℃）

二、配制方法（按1吨计）

1．将清水加到脱脂槽容量的9成。

2．将40~60公斤环保喷淋清洗剂加入脱脂槽，混合均匀。

3．加入余量的水到1吨，并搅拌均匀。

4．加热到所规定的温度，确认槽液的游离碱度。

5．对油污较重的工件，可适量提高脱脂清洗剂的浓度。

三、检测方法

观察除油清洗效果，保持PH值保持在8以上

PH值低于8点或除油效果下降时，需补充添加清洗剂。

- 储存与包装

本品为弱碱性产品，禁止接触酸性物质，属不可燃水性产品，存放在阴凉干燥处，避免阳光直射。

包装规格：5KG/桶

25kg/桶

50kg/桶