GH-911双组份聚氨脂防水涂料

公司官网：www.cqyuyuanjc.com

李经理电话：15723053599

产品介绍

GH-聚氨酯防水涂料是一种双组份化学反应固化型高分子防水涂料。甲料是以聚酯树脂和二异氰酸酯等聚合反应制成的聚氨酯预聚体；乙料由硫化机、催化剂、树脂等多种助剂精制而成。甲、乙料按一定配合比例混合搅拌均匀，涂刮在基面上，经固化后形成整体而富有弹性，坚韧又有耐久性的防水涂膜。

产品特点

1、涂膜具有橡胶弹性，延伸性好，抗拉强度高。

2、具有较好的耐高温性及低温性。

3、工涂覆容易，涂膜无接缝、整体性强。

4、施工简便，聚氨酯涂膜是一种冷施工的防水涂料，施工时仅需将甲、乙两组安比例混匀，涂刷在防水基层上即可。

适用范围

1、各种层面及卫生间的防水工程。

2、地铁、隧道、涵洞、防水、防潮工程。

施工要求

1、基面处理：施工面要求干净、坚实、平整、无尘土、无油污、充分干燥。阴、阳角要做成孤形，阴角直径大于50mm，阳角直径大于10mm。

2、严格配料：将甲料和乙料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀后使用。

3、涂层施工：该产品涂刷通常分遍进行，将配好的涂料用橡胶刮板或棕刷均匀地涂刷在基层上，在第一遍涂屋表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮的方向与第一遍方向垂直，时间以手触不粘为准（参考用量为：1mm厚涂膜用量约为1.2-1.5kg/m2）。

4、增强粘结：如做保护层可在最后一遍涂料尚未干固化前，在表面撒上粗砂或细石米，可使保护屋和防水屋指尖粘结牢固。

5、材料稀释：当乙料稠度较大（特别在冬天）需要稀释时，可使用聚氨酯专用稀释剂。

注意事项

1、混合后的物料在20分钟内用完；

2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通；

3、尚未用完的涂料必须将地桶盖盖严，特别是甲料，密封不好容易吸湿固化。