GH-400高效减水剂

产品简介

“高和牌”高效减水剂是聚次甲基萘磺酸纳与甲醛的缩合物，简称萘系减水剂，属阴离子表面活性剂，它是通过对水泥粒子的吸附、分散、润滑作用从而达到提高砼的流动性，降低砼用水量、提高各龄期强度。该产品适用于配制高、中等强度的砼，或需早强的砼，或密集钢筋需大流态的砼。

产品特

1、本产品不含氯离子对钢筋无锈蚀作用，能大大提高砼的流动性，在较长时间内保持砼良好的工作性，降低砼水灰比提高各龄期强度。

2、与基准砼相经，在保持水泥用量和坍落度一致时，3天强度可达设计强度的70-90%,7天达100%，28天强度可提高10-20%左右，在保持强度不变时可节约水泥10-20%。

产品型号、应用技术与适应范围（掺量为水泥用量的百分比）