南京地下车库交通设施

预

算

方

案

地址：南京江宁区

手机：18951744567

邮箱：njdzjtgc@qq.com

尊敬的客户：

感谢您考虑选择我们公司的产品，我们感到非常的荣幸，我们将不负厚望，给您提供最优质的服务和产品。

如果您在施工及其完工过程中有任何问题，请随时拨打我们的服务热线，我们将在24小时内赶到处理。

服务热线：18951744567

联系人：吴先生

我们的宗旨是-----

诚信为本，长期合作！

工程案例

南京雨润广场                   鼎立大酒店

大长江家居广场                 江山一品

皇冠国际                       香格里拉国际花园

中天房产旗下                   弘辉首馥

水韵天成                       青年汇

新沂雨润广场                   连云港恒大地产

中南世纪城                     南京东城一品

淮安悦活城                         中南集团

淮阴区乐天玛特购物中心             常州星北发展大厦

张家港永联小镇                     淮阴区幸福城

联系人：吴先生 联系电话：18918951744567

无震动止滑坡道说明

一、止滑车道简介

无震动防滑车道是一种多角性硬度极高的矿物骨料与特种水泥、其他掺和物和外加剂组成，采用特种现场工艺施工而成，其成品具有防滑耐磨、舒适无震动等多种优异的性能，而且图案美观鲜明、标志性强。相对水泥坎车道的震动大、易粉化、不舒适、档次低和花岗岩的阻力小、易滑危险等缺陷，无震动止滑车道已成为汽车上下坡道、美化区域的首选产品！

二、无振动止滑车道适用范围：

★ 停车场出入口、地下室车库出入口、自行车坡道、行车道、以及所有需 要防滑的混凝土基面行车道

三、无振动止滑车道性能特点：

★  防滑性能佳、平稳无震动、无噪音；

★  耐磨、耐冲击、耐压、有效延长道路使用寿命；

★  表面无缝、不易开裂剥落；

★  醒目安全、导向性强；

★  排水性能好、不积水；

★  耐低温、耐热、抗老化性能好；

四、无振动止滑车道系统特征

★  无震动，止滑；

★  厚度6-8mm；

★  一般使用年限为10年以上；联系人：吴先生 联系电话：18951744567

环氧地坪说明

一、环氧薄涂使用范围：

适用于 仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥或 水磨石地面。

有净化要求的无尘墙面、天花板的涂饰等。

二、环氧薄涂产品性能：

|  | 薄涂型地坪 |
| --- | --- |
| 产 品 特 点 | 1、美观、防尘、易清洁 |
|  | 2、与基面粘接牢固，耐磨、耐用 |
|  | 3、耐一般化学药品腐蚀 |
|  | 4、具有较好的抗压性及抗冲击性 |
|  | 5、表面光滑、美观 |
|  | 6、适用于地下车库地坪 |

环氧薄涂施工工艺

1、基层处理

1.1 目    的：清理地面，保证环氧树脂与地面附着结实；

1.2施工工具：打磨设备；

1.3施工方法：打磨机清理旧地面浮浆和起砂、高低不平处打磨掉3mm左右并清理干净灰尘，保证新环氧树脂与地面附着结实；

2、修补

2.1修补较宽的裂缝和坑洞，最好用溶剂环氧树脂涂料调石英砂修补；

2.2固化后用砂纸打磨平整，清扫地面。

3、底涂施工

3.1目    的：封闭素地，保证环氧树脂与地面附着结实；

3.2材    料：环氧底涂；

3.3施工工具：钢质刮片、搅拌器等；

3.4施工方法：将底涂按配比充分搅拌，均匀涂在素地表面，8-12小时后施工修补层。

3.4.1 配  比：主剂：固化剂=2:1

3.4.2操作方法：地面清除干净后，将配比好的底涂用滚刷施工于地面，起到增强地面的附着力，硬化时间温度25℃以上，8-12小时即可。

3.4.3干燥时间：常温下（２５℃通风良好）一般8-12小时后进行下一遍施工

4、腻子层施工

4.1目    的：使地面平整，无裂缝、凹坑等现象，保证承重层和面层的平整；

4.2材    料：面层材料；

4.3施工工具：镘刀、搅拌器等；

4.4施工方法：将材料按配比充分搅拌，均匀涂在底漆表面，24-48小时后施工面层。

4.4.1 配  比：主剂：固化剂=5:1

4.4.2操作方法：将配比好的中涂材料加适量石英砂、滑石粉用镘刀施工于地面，硬化温度25℃以上，12小时即可。

4.4.3 干燥时间：常温下（25℃通风良好）一般24-48小时后进行下一遍施工

5、面层施工

5.1目    的：满足使用要求，表达产品效果。

5.2材    料：溶剂面层材料。

5.3施工工具：专用抹刀、搅拌器等。

5.4施工方法：将面层材按配比充分搅拌，均匀抹在修补层表面，12小时后施工保护层。

5.4.1 配  比：主剂：固化剂=3:1

5.4.2操作方法：在清理过的中涂上，将配比好环氧薄涂材料用镘刀施工于地面，硬化温度25℃以上待48小时硬化后，可供人行走，72小时后敞开使用。

6、地坪示意图

|  | 面漆层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 腻子层 |  |  |
|  |  |  | 底涂 |  |
|  |  |  |  | 素地 |

南京达尊交通工程有限公司

联系人：吴先生

联系手机：18951744567