硅酸铝陶瓷纤维纸

产品特点：
陶瓷纤维纸（硅酸铝纤维纸）具有低导热率，低热容，良好的隔热性能，良好的化学稳定性，耐侵蚀，电绝缘性好，优良的弹性和柔韧性，便于加工安装，良好的热稳定性，抗热震性，良好的隔音性能，机械强度，不含石棉等特点。

产品应用：
陶瓷纤维纸（硅酸铝纤维纸）主要应用在隔热密封垫，电热器具隔热绝缘材料，高温过滤材料，汽车消音器，排气管的消音隔热材料，高温窑炉，加热装置壁衬，窑炉砌体膨胀缝，密封材料，窑炉砌体，炉门，顶盖密封。

产品规格：
分类温度： 1260℃, 1400℃
容重：220Kg/m³

厚：0.5, 1, 2, 3, 4, 5mm

| 产品类别 |  | 1260 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 |  | YXTX-236 | YXTX-336 |
| 加热永久线变化％ |  | 1000℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 |
| 理论导热系数 w/m.k | 0.065～0.075 | 0.075～0.085 |  |
|  | 0.090～0.110 | 0.110～0.121 |  |
|  | 0.150～0.160 | 0.160～0.170 |  |
| 有机物含量％ |  | ≤10 | ≤8 |
| 抗拉强度≥MPa |  | 0.3 |  |
| 理论体积密度kg/m3 |  | 160-220 |  |
| 含水率％ |  | ≤1 |  |
| 常规尺寸 mm |  | 1300/1200/1000/650/610×12500～100000× 0.2～6 |  |
| 包装形式 |  | 外纸箱内塑料袋 |  |

陶瓷纤维纸

| 耐火温度 | 800/1400（℃） | 规格 | 根据客户要求（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产地 | 山东淄博 | 品牌 | 耀星 |
| 产品类别 | 窑炉工业窑炉用保温材料 | 材质 | 硅酸铝 |
| 导热系数（常温） | 0.056 | 等级 | 优等 |
| 使用温度 | 800/1260 |  |  |

可以减少噪音，用于窑炉保温绝热，高温设备的保温。常规规格0.5-8mm 长度可以根据客户要求定制生产。宽幅在610/1220mm

长期使用温度是在800/1260度。可以根据客户的要求进行窑保温层施工，保温材料供应，硅酸铝纤维毯，陶瓷纤维纸，防火毯，灭火毯，陶瓷纤维模块，折叠快，锚固件等！