陶瓷纤维毯

产品说明：

颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体。不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。

产品特点：

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。

典型应用：

航天、钢铁、石化的高温绝热保温；防火绝热；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；模块、折叠块原料。

产品技术性能指标

| 分类温度 |  | 1050 | 1260 |  | 1400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 |  | MYBW-112 | MYNC-212 | MYNC-312 | MYNC-422 | MYNC-512 |
| 加热永久线变化 （%） |  | 950℃× 24h≤-3 | 1000℃× 24h≤-3 | 1100℃× 24h≤-3 | 1200℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 |
| 理论导热系数 （W/m.k） （128kg/ m³） | （平均200℃） | 0.045-0.060 |  |  | 0.052-0.070 |  |
|  | （平均400℃） | 0.085-0.110 |  |  | 0.095-0.120 |  |
|  | （平均600℃） | 0.152-0.20 |  |  | 0.164-0.210 |  |
| 理论体积密度（kg/m³） |  | 64/96/128 |  |  | 128 | 96/128 |
| 产品规格（mm） |  | 3600/7200/14400×610/1220×10/20/25/30/40/50 |  |  |  |  |
| 抗拉强度（厚度25mm）MPa |  | ≥0.04 |  |  |  |  |
| AL2O3(%) |  | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52～55 | 38～40 |
| ZrO2 (%) |  |  |  |  |  | 15～17 |
| AL2O3+ Si O 2(%) |  | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - |
| AL2O3+ Si O 2+ Zr2 (%) |  | - | - | - | - | ≥99 |
| Fe2O3(%) |  | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| K2 O +Na 2 O (%) |  | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 包装形式 |  | 内塑料袋外编织袋 |  |  |  |  |