HL209磷铜焊丝

符合 GB/T BCu91PAg

相当 AWS BCuP-6

说明：HL209是含2%银的铜磷钎料，含银量低、熔点适中、塑性较好，具有良好的漫流性和填缝能力，接头力学性能好，对于铜的钎焊具有自钎性。

用途：广泛应用于电冰箱、空调、电器等行业中钎焊铜及铜合金。

钎料化学成分（质量分数）                                        （%）

| P | Ag | Cu |
| --- | --- | --- |
| 4.8~5.8 | 1.8~2.2 | 余量 |

钎料熔化温度                                                      （℃）

| 固相线 | 液相线 |
| --- | --- |
| 643 | 788 |

钎料力学性能（值例供参考）

| 钎料强度/MPa | 母材 | Rm/MPa | Tm/MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 480 | 纯（紫）铜 | 190 | 170 |
|  | H62黄铜 | 200 | 180 |

供应规格（mm）：

直条钎料直径（长度为500）为1.2、1.6、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0.

扁丝钎料为1.3×3.2×500。

注意事项：

- 钎焊前必须严格清除钎焊处及钎料表面的油脂、氧化物等污物；

- 钎焊铜时不需要钎焊熔剂，但钎焊铜合金时应配合钎焊熔剂使用。