稳定型硅酸盐缓蚀剂

产品用途

1、适用于铝材、铝合金、锌、锡材、焊锡材加工液、处理液、清洗液、防冻液的铝材缓蚀剂；

2、铝材用水玻璃，适用于水性环境；

3、依靠低PH值，来减缓对铝材的腐蚀，低PH值不便于黑色金属的防锈。使用“本添加剂后”调节PH值=7—10范围内，不会腐蚀铝材，可保护铝材，不影响黑色金属的防锈；

4、铝材切削后，铝工件变灰、发暗、长白毛的场合。将本剂加入切削液中，可防止铝件“变灰、发暗、长白毛”现象的发生。

性能特点

●稳定硅酸盐 ，不含磷，防止铝材黑变、灰变、白毛、失光、失色等现象；

●与硅酸盐相比，本剂约有硅酸盐五倍以上的防腐蚀效果，较硅酸盐溶液稳定，不会出现析出、凝胶、悬浮、沉淀、结垢的现象；本剂在酸性、中性、碱性条件下均能溶解透明，且性能稳定；

●与磷酸酯类物质相比，本剂约有“磷酸酯类物质”三倍以上的防腐蚀效果，“磷酸酯类物质”含磷，易生菌，有泡沫。而本剂不含磷、不易生菌、低泡；

●对黑色金属和其它有色金属有防腐蚀作用；

●水性产品，气味温和；

●低添加量，使用成本低；

●经本剂处理的工件,可保持金属原色，不影响金属加工。

理化指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 主要成分 | 稳定型有机化硅酸盐 |
| 外观 | 无色至淡黄色液体 |
| 气味 | 气味温和 |
| PH（5%水溶液） | 10±1 |
| 溶解性 | 水溶 |
| 缓蚀保护性能 （5%三乙醇胺水溶液+0.5%本剂，100℃，腐蚀实验，30分钟，铸铝试片） | 无泡、保持原亮、原色 |
| 对比性腐蚀试验 （5%三乙醇胺水溶液，100℃，腐蚀实验，30分钟，铸铝试片） | 腐蚀性气泡、失色、失光，铝材发黑 |
| 对比性缓蚀率 | 大于99% |

使用方法

具体使用方法请电询，本公司业务部，电话：15666026735

0533-3220106 王经理

欢迎咨询：一五六六六零二六七三五

注意事项

1、适用于PH值=6—11的体系范围内，当体系PH值大于11的条件下，会造成缓蚀性能的降低；

2、本品接触皮肤、眼睛后，请用水冲洗；

3、禁止食用。