除油分散剂

化学成分

【多聚化有机酯】

产品用途

1、碱性除油脱脂清洗领域的分散剂；

2、在要求不含磷（如磷酸三钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、焦磷酸钾等含磷助剂）的场合，可用本剂取代磷酸盐！

3、在要求不含硅酸盐的场合（如硅酸钠、偏硅酸钠，不易漂洗干净，易残留，影响涂装及镀层工艺质量）；可用本剂取代硅酸盐！

4、用于“碱性除油剂”中，分散油污，提高清洗力，加快除油速度；

5、遇到“液体碱性除油剂”磷酸盐、硅酸盐溶解度差的问题，可添加本剂，“一份本剂”近似于“10——20份磷硅酸盐”的助洗力；

6、在现场施工中，除油分散效果差或性价比低的场合。可使用本剂。

性能特点

●分散性能，使硬表面粘附的油污松散化，然后将油污分散到除油剂工作液中；提高除油速度、洗净率、清洗油污！

●本剂可同量取代磷酸盐、硅酸盐。

●不含磷，防止磷系物的后续影响问题；

●不含硅酸盐，防止硅酸盐难洗净的问题。

●兼具表面活性作用和缓冲作用。

●在无机活性剂领域，具有表面活性。

●聚合结构，使其对污垢有吸引力，使污垢从清洗表面剥离。

●易漂洗干净，无残留。

●耐强碱、耐盐析。与碱液具有兼容性，与清洗助剂有配伍性；

●耐高温，0——100℃的温度区间可用；

●耐硬水，在水中呈透明溶解状。

理化指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 浅黄色粉末状 |
| PH（1%水溶液） | 7.5—9.8 |
| 溶解性 | 水溶 |

实验数据摘录

| 助剂在基础液中的含量 | 除油时间 | 洗净率 | 两道漂洗后工件 水膜平铺状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磷酸盐、硅酸盐混合物：2% | 30分钟 | 95.6% | 不能润湿平铺 |
| 拓新达分散剂：1% | 2分钟 | 99.8% | 润湿平铺 |
| 拓新达分散剂：0.1% | 8分钟 | 99.9% | 基本润湿平铺 |

使用方法

具体使用方法请电询，本公司业务部，电话：15666026735

0533-3220106 王经理

欢迎咨询：一五六六六零二六七三五

注意事项

1、不建议本剂与葡萄糖酸钠、柠檬酸钠复配使用；本剂可以和EDTA钠盐复配使用。

2、本剂只能在碱性条件下起到分散效果。不建议添加在酸性脱脂体系中；

3、本剂是除油添加剂，不能作为成品除油剂使用；

4、阴凉处密封保存。