名称：不锈钢粉末烧结滤芯

材质：不锈钢

牌号：316L

规格：可定制，比如φ50*1000，60*1000

精度：1-50微米

执行标准：GB/T6886-2008

连接方式：螺纹，法兰，226,222

主要性能：

## 1. 耐高温， 在600摄氏度以下正常使用。

## 2. 三级精细过滤用不锈钢粉末烧结滤芯过滤精度高，孔隙稳定，能有效去除悬浮物和微粒等，过滤精度优异，净化效果好。

## 3. 透气性好，压力损耗小。孔隙率高，孔径均匀，初始阻力小，易于反吹，可在线再生，易清洗，再生能力强，使用寿命长 。

## 4. 机械强度高，刚性好，塑性好，无须外加骨架支撑保护，安装和使用简单，维护方便，组装性好，可进行焊接、粘接和机械加工。

## 5. 孔隙均匀，特别适用于流体分布、均匀化处理等均匀性要求较高的场合。

## 6. 过滤精度：1~65μm。

## 7. 无微粒脱落，不使原液形成二次污染。

## 8. 机械性能好，压差低，流量大，可压滤可抽滤，操作简单。

## 9. 耐腐蚀性能好，可在硝酸，硫酸，醋酸，草酸，磷酸，5%盐酸，熔融钠，液氢，液氮，硫化氢，乙炔，水蒸气，氢气，二氧化碳气体等环境下稳定使用。

## 10. 成型工艺好，整体无焊接长度可达1500毫米。