| 型号 | LM581 | 类型 | 药芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 雷公 | 标准直径 | 3.2（mm） |
| 重量 | 10000（g） | 用途 | 用于堆焊支撑辊，中间辊，工作辊及挤压辊 |
| 材质 | 马氏体不锈钢 | 产地 | 天津 |
| 长度 | 50公斤/盘;250Kg/桶 | 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 3.2 | 焊接电流 | 350 |
| 牌号 | LM581 | 是否含助焊剂 | 是 |

特点：为埋弧堆焊焊芯药丝，焊接式焊接校正，配合WF606,焊接工艺性能优良，成型美观，脱渣容易，焊堆金属为铬，钨低合金，具有沉淀强化效果，在高温下析出弥散碳化物，可以保持很好的高温强度。因而具有很好的抗回火稳定性和耐磨性。焊接前应将轧辊预热，至450度以上，并在450度保温10小时。

用途：用于堆焊支撑辊，中间辊，工作辊及挤压辊。

堆焊金属典型化学成分及硬度（%

| 型号 | C | Mn | Si | Cr | W | 空冷硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM581 | 0.25-0.5. | 1.0-2.0 | 0.5-1.5 | 4.0-8.0 | 6.0-10.0 | 53-56 |

堆焊工艺：

1．.堆焊前除去油锈，车去疲劳层，并预热至350度以上，保温。

2．焊接过程层间温度不低于300度，焊后保温换冷至室温。

3．堆焊第一层的焊接速度应小于400mm/Min

4．憨厚加热倒540度，惊醒消除应力回火。