韩国防静电板中国大陆指定代理商—天津市天米电气有限公司

表面电阻值为106～108Ω，具有优秀的防静电功能
卓越的表面硬度和抗划伤性能
抗化学溶剂侵蚀，低气体挥发性
阻燃等级为UL-94:HB
颜色：透明，茶色，蓝色，黄色等（注：黄色可滤除紫外线）
应用：无尘室分隔，观察窗设备罩，测试治具等

技术规范

区 分 项 目; ASTM; 试验条件; 单 位; PMMA. 基础光学; 比重; D792; 1.19. 透光率; D1003; 5mm; %; 88. Haze; D1003; %; 0.4. 机械性能; 破裂拉伸强度; D638; Mpa; 70. 伸缩率; D638; %; 2.5. 弹性率; D790; 1/4"rod; Mpa; 90. 耐冲击性(charpy); D256; 23℃, 1/8"notch; KJ/m2; 1.6. 洛氏硬度; D785; M scale; 100. 热性能; 热变形; D648; 1.82MPa; ℃; 95. 热膨胀系数; D696; /℃; 6.0x10-5. 热周期; (60℃x 6hours)x10cycles; No change. 电气性能; 表面电阻; D257; Ohm/m2; 106-108. 体积电阻率; D257; Ohm-cm; >1015. 耐化学性 （#1）; 丙酮; Evaluation; ○. IPA(50%); after; ○. Hydrochloric acid(36%); 1 hr; ○. Nitric acid(60%); ○. Sulfuric acid(97%); Dropping; ○. 其 他; 水分吸收率; D570; 23℃*50%RH,24 hrs; %; 0.3. 铅笔硬度; D3363; 4H. 钢毛试验; #0000,200g,10times; No scratched. 燃烧性; D635; Flammable. UL 标准; UL 94; HB.

产地：韩国; #1：X 严重变化 △ 微小变化 ○ 无变化.

产品规格

尺寸：1000（宽）X 2000（长）mm，1212（宽）X 2424（长）mm 厚度：2,3,4,5,6,8,10,12,15,20mm