联系人:王君芳&&

电话：0311-86033093

手机：13292876970

业务qq：2401122492

网站：www.wuxing0311.com.cn

地址：河北石家庄中山东路133号外贸楼6层......@

绝缘保护,电工胶带、绝缘胶带广泛应用于电子,电气行业，半成品卷:最大宽度: 1300MM(实用1240MM)，厚度：120~190MIC，颜色: 红,蓝,黄,绿,黑,白,灰色； 警示胶带 、公安胶带、斑马线胶带是在PVC薄膜上面涂布橡胶压敏胶制成,具有很强的粘合力,良好的防酸性,耐磨性能. 去除后不留胶糊.警示胶带 、公安胶带、斑马线胶带广泛用于警示物体的标志.最大长度:        30 M   最大宽度: 1320MM(实用1260MM)；颜色: 红/白、黄/黑、绿/白、黑/白 %%

河北五星电力设备公司现提供【绝缘胶垫】【耐高压绝缘胶垫】最好最优惠厂家,  低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫、5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫、25kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫五星电力工具有限公司均有销售.

1、绝缘胶垫的规格

（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

（2）按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

（3）按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

2、绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

3、15KV绝缘胶垫 1. 15KV绝缘胶垫概述：

（1） 简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

（2） 外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有 2．绝缘胶垫的国家标准：序号 项目 周期 要 求 说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。

4.绝缘胶垫常规使用配置：

（1）5KV绝缘胶垫 厚度：3mm 比重：5.8KG/m2 颜色：红，绿，黑

（2）10KV绝缘胶垫 厚度：5mm 比重：9.2KG/m2 颜色：红，绿，黑

（3）15KV绝缘胶垫 厚度：5mm 比重：9.2KG/m2 颜色：红，绿，黑

（4）20KV绝缘胶垫 厚度：6mm 比重：11KG/m2 颜色：红，绿，黑

（5）25KV绝缘胶垫 厚度：8mm 比重：14.8KG/m2 颜色：红，绿，黑

（6）30KV-35KV 绝缘胶垫 厚度：10mm 12mm 比重：18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色：红，绿，黑 4．15KV绝缘胶垫特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘橡胶垫结构：

5、绝缘胶垫成分：绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

6、绝缘橡胶垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

绝缘橡胶垫厚度：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

7、绝缘橡胶垫国家标准：

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫、5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫、25kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫