联系人：张志敏  手机：  15369356050  QQ：1262799276 
河北五星电力设备有限公司生产供应各种绝缘胶垫，绝缘胶垫专业生产厂家，防滑绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，斑马线绝缘胶垫，阻燃绝缘胶垫，配电室高压绝缘胶垫，刻字绝缘胶垫，带条纹绝缘胶垫，带圆点防滑绝缘胶垫

1．按照电压等级可分为： 

（1）5KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度3mm；颜色  红，黑，绿；比重：5.5KG/m2 

（2）10KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度5mm；颜色  红，黑，绿；比重：9KG/m2 

（3）15KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度5mm；颜色  红，黑，绿；比重：9KG/m2 

（4）20KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度6mm；颜色  红，黑，绿；比重：11KG/m2 

（5）25KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度8mm；颜色  红，黑，绿；比重：14.5KG/m2 

(6)  30KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m2 

(7)  35KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m2 

2．按颜色可分为： 

(1)红色绝缘胶垫 

(2)黑色绝缘胶垫 

(3)绿色绝缘胶垫 

3．按照厚度可分为： 

（1）3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm　　 

　　绝缘橡胶垫国家标准：　配电室电压10KV选  8mm厚  工频耐压实验10000V  1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV  10-12mm厚  工频耐压实验15000V  1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压  选5mm厚  500V以下  工频耐压实验3500V  1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿 
我公司的绝缘胶垫   
每平方米1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹   
扯断伸长度≥250%，永久不变形   
热空气老化在70℃持久72个小时   
吸水性≤1.5%   
工频耐压有效值＞15KV，保持3秒不击穿   
外观平滑，无凹凸不平，弹性好

河北五星绝缘胶垫优势：

1、我公中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作

2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份

3、表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

河北五星绝缘胶垫厂家成功案例：

1、与全国电力系统的1758家单位（变电所机房）进行合作，产品品质、质量获得一致好评。2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程

3、天津地铁一号线、二号线的机房地面工程

4、邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程我们的是原生胶

没有刺鼻气味 绝缘性能好 寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫  那种是再生胶 有刺鼻气味  也可以绝缘 但是寿命不长，时间长了就会起气泡，掉渣。

河北五星绝缘胶垫质量好无刺鼻气味，可根据客户要求专门订做不同尺寸，不同颜色，不同文字的安全施工绝缘垫。

配电室绝缘胶垫，高压绝缘胶垫，五星电力绝缘胶垫厂家，绝缘胶垫批发订做，联系电话：15369356050,张志敏，在线咨询QQ1262799276

河北五星供应各种绝缘胶垫，防滑绝缘胶垫http://www.sg560.com/products/c2284/wuxing668_1741417.html，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，斑马线绝缘胶垫，阻燃绝缘胶垫，配电室高压绝缘胶垫，刻字绝缘胶垫，带条纹绝缘胶垫，带圆点防滑绝缘胶垫

河北五星电力设备有限公司http://wuxing127.cntrades.com/供应各种绝缘胶垫http://www.sg560.com/products/c2284/wuxing668_1751393.html

1．按照电压等级可分为：

（1）5KV绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm；颜色  红，黑，绿；比重：5.5KG/m2

（2）10KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色  红，黑，绿；比重：9KG/m2

（3）15KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色  红，黑，绿；比重：9KG/m2

（4）20KV绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm；颜色  红，黑，绿；比重：11KG/m2

（5）25KV绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色  红，黑，绿；比重：14.5KG/m2

(6)  30KV绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m2

(7)  35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m2

2．按颜色可分为：

(1)红色绝缘胶垫

(2)黑色绝缘胶垫

(3)绿色绝缘胶垫

3．按照厚度可分为：

（1）3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm

绝缘橡胶垫国家标准http://www.xici.net/#d159996507.htm：　配电室电压10KV选  8mm厚  工频耐压实验10000V  1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV  10-12mm厚  工频耐压实验15000V  1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压  选5mm厚  500V以下  工频耐压实验3500V  1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿

我公司的绝缘胶垫

每平方米1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹

扯断伸长度≥250%，永久不变形

热空气老化在70℃持久72个小时

吸水性≤1.5%

工频耐压有效值＞15KV，保持3秒不击穿

外观平滑，无凹凸不平，弹性好

=^÷^=绝缘胶垫，石家庄绝缘胶垫厂家，绝缘胶垫价格%绝缘垫=^÷^=绝缘胶垫，石家庄绝缘胶垫厂家，绝缘胶垫价格%绝缘垫=^÷^=绝缘胶垫，石家庄绝缘胶垫厂家，绝缘胶垫价格%绝缘垫配电室绝缘胶垫，高压绝缘胶垫，五星电力绝缘胶垫厂家，绝缘胶垫批发订做，联系电话：15369356050,张志敏，在线咨询QQ1262799276