我公司绝缘胶垫的优势

一、公司优势

1、与全国电力系统的1758家单位（变电所机房）进行合作，产品品质、质量获得一致好评。

2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程

3、天津地铁一号线、二号线的机房地面工程

4、邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程

二、产品质量

1、我公中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作

2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份

3、表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。

三、我公司的绝缘胶垫

每平方米1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹

扯断伸长度≥250%，永久不变形

热空气老化在70℃持久72个小时

吸水性≤1.5%

工频耐压有效值＞15KV，保持3秒不击穿

外观平滑，无凹凸不平，弹性好

一般电压为10KV时，可选用不小于 6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为0.4KV低压时，可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板

河北五星电力设备有限公司

电话/传真：15369356023/0311-86081805

联系人：杨丹（经理）

QQ:2447555732