绝缘橡胶垫工艺及成型： 
     绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。 
     绝缘橡胶垫厚度： 
     在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 
     绝缘橡胶垫国家标准： 
     配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿
绝缘板加工     绝缘板     环氧树脂绝缘板    耐高温绝缘板    绝缘板厂    求购绝缘板    绝缘板家    橡胶绝缘板    绝缘橡胶板    绝缘橡胶板价格    高压绝缘橡胶板    pcd绝缘板      聚酰亚胺绝缘板     耐高压绝缘板    电气化铁路绝缘板     橡胶绝缘垫     绝缘地垫     绝缘垫
石家庄电力工具有限公司河北五星电力设备有限公司生产各种【绝缘胶垫/绝缘胶板】。
【绝缘胶垫/绝缘胶板】的简单介绍 
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。 
【绝缘胶垫/绝缘胶板】的详细介绍
一、【绝缘胶垫】应采用胶类绝缘材料制作。
二、【绝缘胶垫】分类：
1．按照电压等级可分为：
（1）5KV【绝缘胶垫】 
技术参数：厚度3mm；颜色 红，黑，绿；比重：5.5KG/m2
（2）10KV【绝缘胶垫 】
技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m2
（3）15KV【绝缘胶垫】
技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m2
（4）20KV【绝缘胶垫】
技术参数：厚度6mm；颜色 红，黑，绿；比重：11KG/m2
（5）25KV【绝缘胶垫】
技术参数：厚度8mm；颜色 红，黑，绿；比重：14.5KG/m2
(6) 30KV【绝缘胶垫】
技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m2
(7) 35KV【绝缘胶垫】
技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m2
2．按颜色可分为：
(1)红色【绝缘胶垫】
(2)黑色【绝缘胶垫】