大理石平板石料主要矿物成分为辉石，斜长石，少量橄榄石，黑云母以及微量磁铁矿，黑色光泽，结构精密，经过亿万年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高，能在重负荷下保持高精度。使用于工业生产和实验室的测量工作。 花岗石平板精度参照个先进国家标准，平面度公差依：GB4987-85标准： 000级=1×(1+d/1000)um 00级=2×(1+d/1000)um 0级=4×(1+d/1000)um 1级=8×(1+d/1000)um （d为对角线mm）（测量温度一般在20±2℃） 花岗石平板物理性能：比重：2970-3070kg/㎡ 抗压强度：245-254N/m㎡ 线膨胀系数：4.61×10-6/℃ 吸水率：﹤0.13% 肖氏硬度：Hs70以上 花岗石平板规格、重量及精度： 规格 长×宽×厚; 重量kg; 000级精度 μm; 00级精度 μm; 0级精度 μm; 1级精度 μm. 300×300×50; 19; 1.5; 3; 6; 12. 400×300×70; 25; 1.5; 3; 6; 12. 400×400×70; 48; 2; 3.5; 6.5; 13. 630×400×100; 76; 2; 3.5; 7; 14. 630×630×100; 155; 2; 4; 8; 16. 800×600×100; 156; 2; 4; 8; 16. 1000×630×130; 284; 2.5; 4.5; 9; 18. 1000×750×150; 338; 2.5; 5; 9; 18. 1000×1000×150; 450; 2.5; 5; 10; 20. 1600×100×0200; 963; 3; 6; 12; 24. 2000×1000×200; 1200; 3.5; 6.5; 13; 26. 1600×1600×300; 2312; 3.5; 6.5; 13; 26. 2000×1600×300; 2890; 3.5; 7; 14; 28. 2500×1600×300; 3612; 4; 8; 16; 32. 3000×2000×500; 9030; 4.5; 9; 18; 36. 4000×2000×500; 12040; 5.5; 11; 22; 44. 6000×2000×700; 25284; 7..