应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装，以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合，如机床，木工，磨床等。

产品特性：

防水，防油，耐寒，阻燃，常规工作温度40摄氏度

弯曲寿命比普通安装线要长，但不作为拖链电缆使用。

应用标准：

IEC227-7:1995

GB5023.7-2008

耐油性通过ASTM标准

GB/T2951.5标准

电缆结构

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：5芯以下棕，黑，浅蓝，黑或棕，黄绿

大于等于0.5mm黑色数字白色号码编号，5芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

护套：特殊改性耐油PVC护套

详细参数：

额定电压：300/500V

测试电压：2500V

使用温度范围：固定安装：-40度~+105度

移动安装：-5度~+70度

最小弯曲半径：固定安装：4*电缆外径

移动安装：15*电缆外径