荣茂净水材料有限公司专业供应：鹅卵石又名砾石滤料也可称之为鹅卵石滤料，分为天然鹅卵石和机械加工石英砾石两种。鹅卵石滤料是经过天然河流采挖、筛选、水选而成，球状形纯白色和杂色，加工有机制卵石及石英砾石。本产品无杂质密度2.66，含硅量98.5%，机械强度7.5，用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等必须的过滤材料。鹅卵石作为一种纯天然的石材，取自经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中，经历着山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、摩擦。在数万年沧桑演变过程中，它们饱经浪打水冲的运动，被砾石碰撞磨擦失去了不规则的棱角，又和泥沙一道被深埋在地下沉默了千百万年。鹅卵石主要化学成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。它们本身具有不同的色素，如赤红者为铁，蓝者为铜，紫者为锰，黄色半透明为二氧化硅胶体石髓，翡翠色含绿色矿物等等；由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。 
鹅卵石，是开采黄砂的附产品，因为状似鹅卵而得名。鹅卵石作为一种纯天然的石材，取自经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中，经历着山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、摩擦。在数万年沧桑演变过程中，它们饱经浪打水冲的运动，被砾石碰撞磨擦失去了不规则的棱角，又和泥沙一道被深埋在地下沉默了千百万年。 
鹅卵石产品分为：天然颜色的机制鹅卵石、河卵石、雨花石、干粘石、喷刷石、造景石、木化石、文化石、天然色理石米等建筑装饰材料及室内装饰用的高级染色沙，无毒、无味、不脱色。品质坚硬，色泽鲜明古朴，具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性，是一种理想的绿色建筑材料。 鹅卵石、石英砂滤料砾石承托层滤料是经过天然河流采挖、人工制造、筛选、水洗而成，球状形，纯白色或杂色，本产品无杂色，密度2.66，容重1.85g/cm3可溶率0.12%，莫氏硬度值1.22×10Pa含泥土量≤1，机械强度7.0，用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换器等必备材料。各项指标均符合CJ24.1标准规定。鹅卵石被广泛应用于电厂变压器使用、水处理滤料垫层、公共建筑（例如：铺设路面）、别墅、庭院、园林路面建造、河道大堤、湖底、电力、化工厂、污水厂、钢厂、自来水厂等工程，是首选的绝好材料。还为陶瓷、精密铸造、造纸、喷磨、化工、单晶硅、国防等提供原辅材料。                                                            鹅卵石(砾石)滤料项目参数:　　 
分析项目 分析数据 分析项目 分析数据 
SIO2 ≥98% 可溶率 ≤0.2% 
密度 2.6 g/cm 容重 1.85g/cm 
含泥量 ＜0.1% 机械强度 7.5  。                                                                 鹅卵石滤料常用规格（mm）：2-4，4-8，8-16，25-32，32-50 。                                                                                     荣茂净水材料有限公司主营产品有：各种规格活性炭、椰壳活性炭、粉状脱色活性炭、煤质柱状活性炭、无烟煤、石英砂、稀土瓷砂、果壳滤料、磁铁矿、活性碳、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、锰砂、卵石、多面空心球垫层滤料，广泛适用于城镇给水、排水以及化工、冶金、电力、油田、印染、造纸、制药、工业污水处理等领域，是目前最理想的水质净化过滤填料。                                                        本公司技术力量雄厚，生产设备齐全，生产工艺精细，用户至上，信誉第一，质优价廉，供货及时，代办托运，热诚服务，敬请光临。

咨询及订购电话：0371-64225696

手 机：13526466298  18638742646                                                                   传真：0371-64225696

邮 箱：1369997063@qq.com                                                               地 址: 河南省巩义市