荣茂果壳滤料用山核桃壳为原料，经破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成，外观光泽、呈褐色。此滤料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能力强、抗油浸、不结块、不腐烂，是油田、冶炼、环保化工等行业的广泛选择。含油果壳滤料取材于厚山核桃壳，颗粒外表呈黄褐色，无腐烂、无斑点、韧性大、耐磨损。主要应用于高度自动控制注水过滤器，污水过滤器、入井过滤器等方面。是油田、炼油厂、石化工程及其它环保工程油水分离必备的净水材料。它的优越性在于耐磨损、不腐烂、不结块、易再生等优点，每年需填充5-10%即可。果壳滤料的性能参数：此滤料硬度高、耐磨损、抗压性好，抗压力为23.4KgF，化学性能稳定，不在酸碱中溶解，吸附截污能力强，吸附率为27—50%，亲水性好抗油浸，比重g/cm31.25,略大于水，充填比重为0.85g/ cm3，易反洗再生，与其它滤料相比，它的优点在于直接采用滤前水反洗，运行成本低，反冲洗强度低，（6.71/S. m2），滤速快（24—26/n）效果好。对油田含没法水处理效果显著，油去除达95%，含油降至5mg/l以下。核桃壳滤料是采用优质的山核桃壳作原料,经过破碎、抛光、蒸洗、药物处理,两次筛选加工而成的一种水处理滤料。核桃壳滤料具有硬度高、耐磨损、抗压性好,抗压力为23.4kgf,化学性能稳定,不在酸碱中溶解、吸附截污能力强,吸附率为27—50%,亲水性好,抗油浸等优点。核桃壳滤料由于本身的硬度，理想的比重、多孔和多面性，并经特殊的物理化学处理（将其色素、脂肪、油脂、电付离子去除干净），使它在水处理中具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优良性能， 核桃壳滤料已广泛用在油田含油污水处理、工业废水处理和民用水处理。是取代[英砂滤料[提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料。经北京林业大学、山东省科学院测试中心、江苏省环境保护研究所测定，抗压能力强粒径为1.25-1.60mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.2295KN(23.40kgf)。粒径为0.80-1.00mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.165KN(16.84kgf)。化学性质稳定，不含有毒物质，在酸、碱、水中溶解量很小，核桃壳在盐酸溶液中的损耗为4.99%,在氢氧化钠溶液中的损耗率为3.8%，不会引起水质恶化现象。
果壳滤料物理分析：
分析项目   单位      分析数据        分析项目  单位    分析数据 
真比重    g/cm3       ~1.23           含油率    %       0.25 
堆积重    g/cm3       ~0.60           孔隙率    %        48 
含水率      %          ＞1            除油率    %        98 
磨损率      %          ＜1.5          浮皮率    %         3 
荣茂净水咨询热线：0371-64225696 传真：0371-64225696 手机：13526466298  18638742646 QQ：1369997063 联系人：王经理  果壳滤料常用规格：0.5-1.0mm 0.5-0.8mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm .荣茂果壳滤料产品简介：植物果壳滤料是一种新型的含油污水处理材料，除油率达95％以上，广泛应用于油田、石化、冶金行业的水质净化，适用于各种滤池及高速过滤器。该产品具有耐油浸、不腐烂、不结块、易再生，常年使用，不需更换，具有良好的经济效益和环保水处理效果。果壳滤料产品详情：该产品由于本身的硬度，理想的比重，多孔和多面性，并经特殊的物理和化学处理（将其色素，脂肪，油脂，电付离子去除干净），使它在水中处理具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优良性能，广泛用于油田含油污水处理，工业废水处理和民用水处理。是取代石英砂滤料，提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料产品。果壳滤料特点：具有多面性和微孔性，截污能力强，去除油和悬浮能力高，有亲水不亲油和适宜的比重，易反洗，再生能力强，其经特殊处理，不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，简省维修和维修时间，利用率高。果壳滤料的用途：油田含油污水处理，工业含油工业循环水处理和生活用水及工业水处理，工艺中去除油和悬浮固体。                                                 果壳滤料化学分析

| 分析项目 | 含量（%） | 分析项目 | 含量（%） | 分析项目 | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 0.53 | 镁 | 0.03 | 铜 | 13.1 |
| 钠 | 0.02 | 铁 | 0.02 | 锰 | 0.84 |
| 钾 | 0.25 |  |  | 锌 | 50 |

公  公司主要经营：
   一、水处理药剂：聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、硫酸亚铁、聚合硫酸铝、聚氯化铝铁、氢氧化钠、氯锭。
   二、净水滤料：柱状活性炭、果壳活性炭、粉状活性炭、果壳滤料、石英砂滤料、无烟煤滤料、麦饭石滤料、焦炭滤料、石榴石滤料、沸石滤料、稀土瓷砂滤料、火山岩生物滤料、鹅卵石、金刚砂、磁铁矿、锰砂滤料、泡沫滤珠滤料、活性氧化铝、海绵铁、陶粒滤料。
   三、环保填料：蜂窝斜管、纤维球（改性纤维球）填料、多面空心球、液面覆盖球、鲍尔环、阶梯环、海尔环、组合性填料、软性（半软性）填料、悬浮生物填料、反冲洗滤帽、曝气器、管道伸缩器等。
   我公司产品广泛应用于自来水、石油、化工、电力、冶金、造纸、工业污水、城镇废水和给排水处理等领域。
   本公司位于中原新城—巩义市，这里环境优雅、交通便利。公司全体员工，以可靠的产品、优质的服务、良好的信誉，热忱欢迎广大客商同仁、各界朋友莅临指导、洽谈合作。